## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Moderní slévárenské
technologie
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky111
Přednášky pro studijní program Strojírenství
Doc. Ing. Ladislav SOCHA, Ph.D. a kol.

## Slide 2: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Odlévání odlitků, průběh tuhnutí odlitků a vady odlitků
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky222
Přednáška č. 5

## Slide 3: Odlévání oceli
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky333
Odlévání oceli představuje důležitou součást výrobního procesu
Převážná část vyrobené oceli je v současné době odlévána na zařízeních plynulého lití (90 %) a menší část je odlévána do kokil na ingoty (10 %)
Tradiční postup odlévání oceli do kokil činí cca 8,5 % a oceli na odlitky cca 1,5 %
Podíl odlité oceli na zařízení pro plynulé odlévání (ZPO) činí ve vyspělých státech téměř 100 %

## Slide 4: Odlévání oceli
Odlévání oceli lze tedy rozdělit na následující technologie:
  odlévání oceli do kokil na ingoty – horem nebo spodem
  odlévání oceli na odlitky
  odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání
Odlévání oceli do kokil na ingoty
Odlévání oceli na odlitky
Plynulé odlévání oceli

## Slide 5: Odlévání oceli do kokil na ingoty
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky555
Provádí se v licí hale ocelárny do licích souprav, které se skládají z litinových forem, tzv. kokil, které jsou umístěny buď na pojízdných vozech, nebo jsou postaveny na licím poli
Odlévání horem = ocel se do kokil odlévá přímo z odpichové pánve, která je opatřena uzavíratelnými výlevkami
Odlévání spodem = ocel se nelije do kokil přímo, ale přes licí kůl a vtokové kanály, rovnoměrně pak stoupá ve všech kokilách současně, u tohoto způsobu odlévání mohou být kokily rovněž umístěny na licích vozech nebo v licích jámách
Provozní odlévání oceli horem
Provozní odlévání oceli spodem

## Slide 6: Odlévání oceli do kokil na ingoty
Odlévání oceli horem
Odlévání oceli spodem

## Slide 7: Odlévání oceli do kokil
Licí souprava se skládá z následujících základních částí: licí deska, kokila, kokilová podložka a hlavový nástavec
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky777
Licí deska: základna pro odlévání
Přednáška č. 5: Odlévání odlitků, průběh tuhnutí odlitků a vady odlitků
7/27
Kokilová podložka: je umístěna pod kokilou, zabraňuje rozstřiku kovu

## Slide 8: Odlévání oceli do kokil
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky888
Kokila: litinová forma, v níž tekutá ocel ztuhne na požadovaný tvar
Hlavový nástavec: má za cíl soustředit staženinu v hlavové části ingotu
Přednáška č. 5: Odlévání odlitků, průběh tuhnutí odlitků a vady odlitků
8/27
Licí souprava

## Slide 9: Odlévání oceli do kokil
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky999
Přednáška č. 5: Odlévání odlitků, průběh tuhnutí odlitků a vady odlitků
9/27

## Slide 10: Plynulé odlévání oceli (ZPO)
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky101010
Nahrazuje stávající postup odlévání oceli ingotovou cestou
Rozšíření této technologie je způsobeno nejen neustále se zvyšujícími požadavky na kvalitu vyráběné oceli, ale také ekonomickými a výrobními ukazateli
Princip plynulého odlévání lze definovat jako technologický postup, při kterém je tekutá ocel průběžně zpracovávána na předlitek, který může mít různé tvary dle požadavků pro následné tváření
Při porovnání procesu plynulého odlévání s klasickou technologií odlévání oceli do kokil lze výhody plynulého odlévání shrnout do následujících bodů:
  Vysoká efektivnost výroby – způsobena výrazným zvýšením výtěžku oceli na finální výrobek a úsporu energie
  Racionalizace živé práce – vypuštěním výrobních mezioperací – snížení nákladů
  Vyšší úroveň kultury práce – snížením podílu fyzicky namáhavé práce a zvýšením úrovně bezpečnosti práce, zlepšení podmínek pro zvyšování kvality – vyloučením subjektivních vlivů na jakost výroby a dosažení vyšší homogenity a jakosti předlitků
Zařízení pro plynulé odlévání oceli

## Slide 11: Plynulé odlévání oceli
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky111111
Nahrazení odlévání oceli do kokil
Princip: průběžné zpracování tekuté oceli na předlitky různých tvarů a velikostí

## Slide 12: Plynulé odlévání oceli
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky121212
Příklad různých typů předlitků a jejich názvosloví
500x400
Ø 500
1048x450
438x381
1530x250
3200x218
1680x50
400x100
850x250
Blok (Bloom)
Sochor (Billet)
Kulatiny – kruhové sochory (Rounds)
Klasické nosníkové profily (Conventional Beam Blanks)
Klasické a středně tlusté bramy (Conventional & Medium Thickness Slabs)
Tenká brama (Thin Slab)
Přesný profil nosníku (Near-Shape Beam Blank)
Ø140
200x200

## Slide 13: Základní části ZPO
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky131313
Licí stojan: doprava tekuté oceli v licích pánvích na ZPO
Mezipánev: dělení oceli do licích proudů, regulace toku oceli do krystalizátoru usměrnění proudění, homogenizace, minimalizace rozstřiku atd.

## Slide 14: Základní části ZPO
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky141414
Primární zóna chlazení - Krystalizátor
Sekundární zóna chlazení: chlazení předlitku vodními tryskami a vzduchem

## Slide 15: Základní části ZPO
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky151515
Dělení předlitku
Terciární zóna chlazení: ochlazování vzduchem

## Slide 17: Tuhnutí odlitků
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky171717
Po nalití oceli do kokily, resp. krystalizátoru, dochází k bezprostřednímu styku tekutého kovu s chladnou stěnou kokily anebo krystalizátoru, což má za následek pokles teploty oceli a počátek její krystalizace s následným tuhnutím a vznik charakteristické struktury odlitku nebo předlitku
O stabilitě plynné, kapalné nebo tuhé fáze rozhodují termodynamické podmínky
Čím nižší je hodnota volné entalpie, tím je soustava stabilnější, to znamená, že nad teplotou tuhnutí (Ts) bude stabilní tavenina, pod teplotou tuhnutí bude stabilní tuhá fáze
Změna volné entalpie při přechodu z taveniny do tuhé fáze je hnací silou, která určuje směr změny skupenství
O vlastním začátku fázové změny rozhoduje kinetický faktor, je nutná přítomnost zárodku tuhé fáze
Při homogenní nukleaci vzniká krystalizační zárodek přímo v tavenině, při heterogenní nukleaci se zárodky krystalů tvoří na cizích tuhých částicích přítomných v tavenině
Při tuhnutí ocelových ingotů jde vždy o heterogenní nukleaci, příčinou je přítomnost velkého počtu cizích částic (vměstků), vzniku zárodků napomáhají i nerovnosti na povrchu kokily, které se z hlediska nukleace chovají podobně jako cizí částice v tavenině
Ocel krystalizuje dendriticky, dendritická struktura vzniká, jestliže má tavenina v blízkosti fázového rozhraní záporný teplotní gradient
Charakteristickým jevem při dendritické krystalizaci je vysoká krystalizační rychlost

## Slide 18
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky181818
Dendritický růst krystalů

## Slide 19: Tuhnutí oceli
Proces krystalizace a tuhnutí reálného ocelového ingotu je značně složitý. V jeho průběhu dochází k rozvoji chemických, tepelných, kinetických a fyzikálně-chemických procesů, které výrazným způsobem ovlivňují nejen růst a tvar krystalů, ale také jejich rozměry a orientaci.
Struktura ocelových ingotů je charakterizována třemi krystalizačními zónami:
  I. zóna - tzv. licí kůra, drobné rovnoosé krystaly v povrchových vrstvách ingotu
  II. zóna - kolumnární, protažené krystaly ve směru odvodu tepla
  III. zóna - střední část ingotu tvořená hrubými různě orientovanými krystaly
Na průběh tuhnutí ingotu a jeho strukturu ma vliv celá řada faktorů:
  chemické složení
  režim ochlazování
  tepelné zpracování
  tváření
Schéma struktury krystalizačních zón ocelového ingotu
Struktura ztuhlého ocelového ingotu

## Slide 20: Vady oceli
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky202020
V průběhu odlévání oceli do kokil může docházet ke vzniku vad ingotů, které lze rozdělit do následujících skupin:
  vady povrchové (vnější)
  vady vnitřní
Také v průběhu odlévání oceli na zařízení plynulého odlévání může docházet ke vzniku vad předlitku, které lze rozdělit do následujících skupin:
  povrchové (vnější) vady
  vnitřní vady
  tvarové vady
Ukázky vad oceli

## Slide 21: Vady oceli odlévané do kokil
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky212121
Vnější vady
Vnější šupiny (pleny)
Trhliny

## Slide 22: Vady oceli odlévané do kokil
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky222222
Vnější vady
Strusková hnízda
Dalšími vnějšími (povrchovými) vadami jsou například:
  Praskliny
  Zavaleniny
  Podpovrchové bubliny

## Slide 23: Vady oceli odlévané do kokil
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky232323
Vnitřní vady
Staženiny
Sulfidické a oxidické vměstky
Dalšími vnitřními vadami jsou například:
  Vycezeniny
  Vločky
Řediny (mikrostaženiny)

## Slide 24: Vady plynule litých předlitků
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky242424
Povrchové vady
Podélné trhliny
Příčné trhliny
Plástvové bubliny

## Slide 25: Vady plynule litých předlitků
Radiální podélné trhliny
Hvězdicovité trhliny
Středová staženina tzv. lunkr
Kruhové bubliny (pórovitost, bodliny)
Vnitřní vady

## Slide 26: Vady plynule litých předlitků
Ovalita průřezu
Příčné lokální vborcení
Prohnutí
Podélné vborcení
Tvarové vady

## Slide 27: Použité zdroje
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky272727
Bothe O.: Strojírenská technologie II pro strojírenské učební obory. 6., upr. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. ISBN 80-85920-58-1.
Michalek K., Socha L., Adolf Z., Bažan J.: Rafinace a odlévání oceli: Studují opora. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2013
Bažan J.: Lití a krystalizace oceli: Studijní opora. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2008
Iron & Steel [online]. Dostupné z: https://www.viktormacha.com/galerie/iron-and-steel-11/
Brymbo Steelworks [online]. Dostupné z: http://old.wrexham.gov.uk/english/heritage/brymbo_steelworks/go_large_images/no_8.htm