## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Moderní slévárenské
technologie
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky111
Přednášky pro studijní program Strojírenství
Doc. Ing. Ladislav SOCHA, Ph.D. a kol.

## Slide 2: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Materiálové vlastnosti slitin neželezných kovů
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky222
Přednáška č. 11

## Slide 3: Materiálové vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky333
Slitiny neželezných kovů vychází z komplexního posouzení nároků na užitné vlastnosti i způsob výroby odlitků
Rozhodující při výběru vhodné slitiny bývají zejména tyto parametry:
  Technologické vlastnosti
  Mechanické vlastnosti
  Možnost tepelného zpracování

## Slide 4: Technologické vlastnosti
Zjišťují se podle některých ukazatelů, důležitých pro posouzení vhodnosti materiálu pro určitý způsob technologického zpracování
Jsou takové vlastnosti slitin, které souvisí se způsobem výroby součástí
Tyto ukazatele nelze vyjádřit v přesně definovaných základních veličinách, majících fyzikální význam
K zajištění porovnatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků zkoušek je nutno dodržovat jednotné podmínky, které stanoví norma
Na technologické vlastnosti působí velké množství vlivů, např. tvářitelnost materiálů, tj. zpracování kováním, válcováním, lisováním apod., ale i na teplotě, při níž se tváření děje nebo na způsobu tváření aj.
Nejdůležitějšími technologickými vlastnostmi jsou slévárenské vlastnosti, obrobitelnost, odolnost proti korozi, svařitelnost, těsnost, někdy rovněž speciální vlastnosti, jako např. leštitelnost, možnost povrchové úpravy apod.

## Slide 5: Slévárenské vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky555
Soubor vlastností nutných k vytvoření dobrého odlitku
Úzce souvisí se šířkou intervalu tuhnutí dané slitiny
Na slévatelnost má také vliv tepelná vodivost, délková a objemová roztažnost, teplota tání a tuhnutí, viskozita, průběh tuhnutí a jiné vlastnosti, ale také technologický postup, vlastnosti formy, do niž je tekutý kov odléván, např. jej tepelná vodivost, její teplota apod.
Nejlepší slévárenské vlastnosti mají slitiny s úzkým intervalem tuhnutí, tj. s chemickým složením, které se blíží buď čistému kovu, nebo ke složení eutektickému
Naopak slitiny se širokým intervalem tuhnutí mívají slévárenské vlastnosti špatné, mají horší zabíhavost a zejména mají sklon ke vzniku rozptýlených staženin a mikrostaženin
Jejich nálitkování je málo účinné, nálitky mají krátkou dosazovací vzdálenost, důsledkem toho je netěsnost odlitků

## Slide 6: Slévárenské vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky666
Vlastnosti, které souvisí s procesem odlévání jsou především:
  Zabíhavost slitiny
  Sklon ke vzniku soustředěných staženin nebo ředin
  Sklon k naplynění taveniny a ke vzniku plynových dutin v odlitcích
  Sklon ke vzniku trhlin

## Slide 7: Slévárenské vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky777
Zabíhavost
  Technologická vlastnost, která udává schopnost tekutého kovu zaplňovat dutinu formy
  Při posuzování schopnosti odlévání slitiny je nutno rozlišovat mezi tekutostí a zabíhavostí
  Tekutost je fyzikální vlastnost, která je charakterizována viskozitou tekutého kovu a se zabíhavostí souvisí pouze částečně
  Zabíhavost je závislá na šířce intervalu tuhnutí dané slitiny
  Zabíhavost, jako technologická vlastnost určuje, jak tenkostěnné odlitky je možno odlévat a jak přesně bude kov kopírovat dutinu formy
  Praktická zkouška tekutosti (zabíhavosti) se dělá v zaformované spirálové drážce zkušební formy tak, že kov (slitina) se nalévá do formy tak dlouho, až je vtok formy plný
  Po vychladnutí se odlitek vyjme z formy a zjistí se, kam až kov v drážce zatekl; proměřením rozměrů odlitku a rozměrů modelu se zjistí smrštění

## Slide 8: Zabíhavost
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky888

## Slide 9: Slévárenské vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky999
Sklon ke vzniku staženin
  Charakterizuje objemový úbytek kovu během tuhnutí a tendenci ke vzniku soustředěných (vnitřních nebo vnějších) staženin, nebo rozptýlených staženin a ředin
  Slitiny se sklonem ke vzniku soustředěných staženin lze dobře nálitkovat, odlitky mají dobrou těsnost
  Takto tuhnou zejména slitiny s chemickým složením blízkým složení eutektickému
  Slitiny se širokým dvoufázovým intervalem mají naopak sklon ke vzniku rozptýlených staženin a obtížně se nálitkují, takové odlitky mívají horší těsnost
Sklon k naplynění
  Je charakterizován rozpustností plynů v tekutém stavu
  Některé prvky naplynění zvyšují, jiné naopak snižují
  Úroveň naplynění taveniny rozhoduje o tvorbě plynových dutin v odlitku

## Slide 10: Slévárenské vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky101010

## Slide 11: Slévárenské vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky111111
Odolnost proti vzniku trhlin a prasklin
  Je schopnost odolávat napětí, které vzniká vlivem smršťování v oblasti teplot tuhnutí a během ochlazování
  Tato vlastnost je velmi důležitá zvláště u odlitků s nerovnoměrnými tloušťkami stěn a tvarově složitých odlitků
Důležité technologické vlastnosti představuje:
  Obrobitelnost
  Odolnost proti korozi
  Svařitelnost, leštitelnost a nepropustnost

## Slide 12: Technologické vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky121212
Obrobitelnost
  Míra schopnosti daného materiálu být zpracován technologií obrábění
  Dána kombinací velikosti obráběcích sil, charakteru třísek, kvality obrobeného povrchu a životnosti ostří obráběcích nástrojů
  U slitin hliníku je měď typickým prvkem, který zlepšuje obrobitelnost, slitiny s mědí mívají krátkou třísku a hladký obrobený povrch
  Obrobitelnost zhoršují zvláště tvrdé fáze, které vznikají jako intermetalické sloučeniny přísadových prvků nebo nečistot – typický je nepřiznivý vliv železa
Odolnost proti korozi
  Indikuje schopnost odolávat chemickému působení plynných nebo kapalných prostředí
  Elektrochemická koroze způsobuje povrchové nebo hloubkové reakce mezi některými fázemi slitiny a korozním mediem, eventuelně rozpouštění některých složek slitin v korozním prostředí
  Slitiny Al-Si mají poměrně dobrou odolnost proti korozi
  Prvkem, který jejich korozní odolnost zhoršuje je zvláště měď
  Výbornou odolnost proti korozi mají slitiny Al-Mg
slitina Al-Mg

## Slide 13: Technologické vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky131313
Svařitelnost
  Schopnost spojování různými technologiemi svařování a dosažitelnost pevnosti a kvality spojů
Leštitelnost
  Schopnost povrchového zpracování odlitků

## Slide 14: Technologické vlastnosti
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky141414
Nepropustnost
  Schopnost bránit pronikání tlakového media – plynu nebo kapaliny skrze stěny odlitku
  Těsnost odlitků souvisí zejména s výskytem mikrostaženin nebo prasklin
  Rovněž přítomnost oxidických vměstků v kovu těsnost odlitků významně zhoršuje
  Nepropustnost se zjišťuje tlakovými zkouškami

## Slide 15: Mechanické vlastnosti slitin
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky151515
Závislé na vlastnostech základní kovové matrice
Závislé zejména na druhu a vlastnostech základní kovové hmoty, na disperzitě strukturních složek, na přítomnosti a tvaru intermetalických fází a na tepelném zpracování
Jemnozrnná struktura jednoznačně zlepšuje všechny mechanické a také řadu technologických vlastností slitin
Citlivost vlastností hliníkových slitin na rychlost tuhnutí je velmi vysoká, proto se při jejich odlévání preferují takové metody, které zajišťují vysokou rychlost ochlazování při tuhnutí
Při zvýšení teploty (u Al slitin již na 200 °C) se mechanické vlastnosti snižují
Důležité mechanické vlastnosti představují:
  pružnost, pevnost, plasticita, houževnatost

## Slide 16: Mechanické vlastnosti slitin
Mez pevnosti
  Běžných hliníkových slitin se v litém stavu (podle slitiny, způsobu lití a tloušťky stěny) pohybuje v rozmezí asi 150 – 250 MPa
  Pevnostní vlastnosti se velmi podstatně zvyšují vytvrzováním
  Vytvrditelné slitiny obsahují obvykle hořčík nebo měď a jedná se o slitiny typu Al-Si-Mg, Al-Si-Cu nebo Al-Cu
  Vytvrzením se zvyšuje mez pevnosti Rm a tvrdost oproti litému stavu o 30 až 50 %, mez Rp0,2 se zvyšuje až o 80 %
  Po vytvrzení lze u slitin Al-Si-Mg dosáhnout pevnosti až kolem 330 MPa
  Mezi vysokopevné slitiny patří zejména slitiny typu Al-Cu

## Slide 17: Mechanické vlastnosti slitin
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky171717
Tažnost
  Běžných hliníkových slitin je v řádu 1-4 %
  Značného zvýšení tažnosti slitin Al-Si lze dosáhnout modifikací eutektika
  Pevnostní vlastnosti se modifikací zvyšují jen poměrně málo – maximálně asi o 50 %, ale tažnost roste až o 200 %
  Tvrdost slitin typu Al-Si v litém stavu se pohybuje obvykle v rozmezí 60-80 HB
  Vytvrzováním lze dosáhnout zvýšení tvrdosti na hodnoty kolem 100 HB
  Tvrdost slitin Al-Mg je nižší, obvykle kolem 50 HB
zkušební tyč

## Slide 18: Za zvýšených teplot
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky181818
Se mechanické vlastnosti poměrně rychle snižují
U slitin Al-Si a Al-Si-Mg dochází k výraznějšímu poklesu již při teplotách nad asi 200 °C
Vytvrzené slitiny za těchto teplot svoje vlastnosti rychle ztrácejí a pod působícím napětím dochází k tečení
Teplotní stabilita slitin Al-Si se zvyšuje přísadou mědi, niklu, případně kobaltu nebo dalších stopových prvků
Slitiny Al-Cu si udržují stabilitu vlastností do asi 250 °C
Za nejvyšší možnou provozní teplotu se u hliníkových slitin považuje 350 °C
měření deformačních odporů v rozmezí teplot od - 150°C až do 1 300°

## Slide 19: Vlastnosti za nízkých teplot
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky191919
Se díky plošně centrované kubické mřížce hliníku téměř nemění
S poklesem teplot pevnost dokonce mírně vzrůstá, tažnost zůstává prakticky stejná
Proto jsou všechny typy hliníkových slitin vhodné pro použití za nízkých i kryogenních teplot
měření deformačních odporů v rozmezí teplot od - 150°C až do 1 300°

## Slide 20: Použité zdroje
Přednáška č. X: Doplnit název přednášky202020
BOTHE, Otakar. Strojírenská technologie I pro strojírenské učební obory: doporučený učební text pro střední odborná učiliště. Praha: Sobotáles, 1997. ISBN 80-85920-42-5.
[online]. [cit. 2021-01-27]. Dostupné z: https://is.vstecb.cz/auth/th/dzxt4/Studium_odplyneni_hlinikovych_tavenin_v_provoznich_podminkach.pdf
[online]. [cit. 2021-8-26]. Dostupné z: http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/49406/rychnovský_2020_dp.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1b%C4%9Bn%C3%AD
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://www.ardon.cz/clanek/146/jake-jsou-metody-svarovani-a-jak-se-na-ne-obleci
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://www.mtcomax.cz/wp-content/uploads/2021/02/problematika-odplynovani-slitin-al-si.pdf
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/ErikJankes/vyuit-zenho-naplyovn-slitin-alsi-pi-tlakovm-lit
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: http://www.matyspasirstvi.cz/kovani-04.php
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://docplayer.cz/8375406-Nezelezne-kovy-a-jejich-slitiny-al-cu-ti-mg-ni-mo-sn-pb-a-jejich-slitiny.html
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://centes.cz/cnc-obrabeni-kovu/
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://www.comtesfht.cz/mechanicke-zkousky
[online]. [cit. 2021-9-7]. Dostupné z: https://slideplayer.cz/slide/2985027/
+OPORA VŠTE