## Slide 1: Post procesy po 3D tisku Bakalářská práce
Vypracoval: Tomáš Kůs
2017 Vedocí práce: Ing. Monika Karková, PhD.

## Slide 2: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je návrh a technické ověření procesu narušování povrchu součásti vytvořené za pomoci 3D tisku z materiálu ABS.

## Slide 3: Struktura práce
Teoretická čast
  Základní popis technologie 3D tisku
  FDM technologioe
  Materiál ABS
Metodika a realizace experimentu
  Konstrukční část zkušebního vzorku
  Výrobní část tvorby zkušebního vzorku
  Narušování povrchu
  Laboratorní ověření vzorků
Závěr, zhodnocení a doporučení

## Slide 4: Teoretická část – 3D tisk
3D tisk jako takový pracuje na principu přenesení dat z počítače do reality
Model vytvořený v počítači převedeme do formátu STL
Díky tomu může 3D tiskárna nastavit jednotlivé dráhy tiskové hlavy (extruderu)
Schéma principu (zdroj: http://www.techandtrick.com )

## Slide 5: Teoretická část – FDM technologie
Základním principem technologie FDM je tavení termoplastické struny skrze trysku rozehřátou na potřebnou teplotu
Princip FDM (zdroj: http://blog.capinc.com)

## Slide 6: Teoretická část – materiál ABS
Zkratka ABS znamená Akrylonitrilbutadienstyren.
jeden z nejpoužívanějších materiálů pro tisk technologií FDM
ABS je amorfní termoplastický průmyslový kopolymer
Role filamentu ABS (zdroj: http://www.3dstruny.cz)

## Slide 7: Aplikační časť – Konstrukce a výroba
Konstrukce probíhala v programu Autodesk Inventor 2017
Sekundární funkce vzorku jako marketingového materiálu
Samotná výroba zkušebního vzorku byla provedena pomocí
technologie FDM
Da Vinci 1.0 Pro 3D Printer od společnosti XYZprinting
Z designových důvodů byl zvolen červený filament
Vizualizace zkušebního vzorku (zdroj: vlastní)
Výroba zkušebního vzorku (zdroj: vlastní)

## Slide 8: Aplikační časť – Narušování povrchu
Mechanické narušování povrchu
  Broušení smirkovým papírem
  Gravírováním
Chemické narušování povrchu
  Tavením
  Leptání acetonem
  Leptání acetonovými parami
Mechanicko-chemické narušování povrchu
  Kombinace gravírování a leptání acet. parami

## Slide 9: Aplikační časť – Laboratorní ověření
Měření drsnosti povrchu
Porovnání s referenčním vzorkem
Tři měřené oblasti
Označení měřených oblastí (zdroj: vlastní)
Měření (zdroj: Vlastní)

## Slide 10: Referenční vzorek
Hodnoty referenčního vzorku udávají drsnost povrchu takovou, jakou má model po vytištění 3D tiskárnou
Na první pohled je na referenčním vzorku znatelná textura typická pro 3D tis
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 44,752 µm | 32,051 µm | 44,100 µm
Rq | 53,218 µm | 42,047 µm | 54,809 µm
Rz | 204,373 µm | 177,157 µm | 213,769 µm
Zdroj: vlastní
Vizualizace zkušebního vzorku (zdroj: vlastní)

## Slide 11: Mechanické narušování broušením
Při pohledu na naměřené hodnoty jednotlivých bodů A, B, a C je znatelný velký rozdíl naměřených hodnot
Na první pohled je znát, že po broušení je povrch matný a jeví se jako světlejší oproti referenčnímu vzorku
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 1,531 µm | 6,867 µm | 18,005 µm
Rq | 2,111 µm | 10,235 µm | 23,473 µm
Rz | 12,719 µm | 42,754 µm | 96,520 µm
Zdroj: vlastní
Referenční vzorek (zdroj: vlastní)
Zkušební vzorek po obroušení (zdroj: vlastní)

## Slide 12: Mechanické narušování gravírováním
za pomoci kuželového obráběcího nástavce gravírovacího pera je možné obrábět i složitější tvarové součásti
Obrábění za pomoci gravírovacího pera je časově náročné v závislosti na požadavku na jakost povrchu
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 5,784 µm | 3,932 µm | 6,749 µm
Rq | 7,232 µm | 4,805 µm | 8,546 µm
Rz | 31,954 µm | 22,997 µm | 40,658 µm
Referenční vzorek (zdroj: vlastní)
Zkušební vzorek po gravírování (zdroj: vlastní)
zdroj: vlastní

## Slide 13: Chemické narušování tavení plamenem
Není příliš účinný
Vzorek je oproti referenčnímu zdeformován a místy opálen
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 21,004 µm | 12,114 µm | 18,182 µm
Rq | 24,475 µm | 14,268 µm | 22,371 µm
Rz | 83,232 µm | 44,757 µm | 84,098 µm
Zdroj: vlastní
Referenční vzorek (zdroj: vlastní)
Zkušební vzorek po tavení plamenem (zdroj: vlastní)

## Slide 14: Chemické narušování leptání acetonem
Dostatečně účinná
riziko vzniku deformací
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 2,902 µm | 1,867 µm | 1,914 µm
Rq | 3,330 µm | 2,166 µm | 2,237 µm
Rz | 10,674 µm | 8,237 µm | 7,391 µm
Zdroj: vlastní
Referenční vzorek (zdroj: vlastní)
Zkušební vzorek po leptání acetonem (zdroj: vlastní)

## Slide 15: Chemické narušování leptání acetonovými parami
Časově více náročné
povrch hladký a lesklý takřka bez známek textury
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 8,514 µm | 6,829 µm | 7,797 µm
Rq | 10,397 µm | 8,567 µm | 10,055 µm
Rz | 38,143 µm | 28,984 µm | 48,981 µm
Referenční vzorek (zdroj: vlastní)
Zkušební vzorek po leptání acetonovými parami (zdroj: vlastní)

## Slide 16: Mechanicko-chemické narušování gravírování + leptání acetonovými parami
Bylo dosaženo nejmenší drsnosti povrchu
velice hladký a lesklý povrch
 | Rozměr A | Rozměr B | Rozměr C
Ra | 0,215 µm | 0,938 µm | 0,749 µm
Rq | 0,325 µm | 1,401 µm | 1,427 µm
Rz | 2,220 µm | 8,988 µm | 10,268 µm
Referenční vzorek (zdroj: vlastní)
Zkušební vzorek po gravírování a leptání acetonovými parami (zdroj: vlastní)

## Slide 17: Závěr, zhodnocení a doporučení
Technologie 3D tisku je mladá a stále se rozvíjející a tak, jak přicházejí nové technologie, způsoby tisku a materiály vhodné pro tištění 3D modelů, vzrůstá i poptávka po post procesech
Pro využití v praxi, tedy konkrétně pro účely zakázkové výroby za pomoci 3D tisku na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, doporučuji pro post procesy využít technologie využívající kombinace mechanického a chemického narušování povrchu, tedy konkrétně pomocí gravírování s následným leptáním acetonovými parami za pomoci parní komory
Dále doporučuji využít zkonstruovaný model vytvořený za účelem zkušebních vzorků, jako marketingový materiál, kdy může sloužit jako přívěsek na klíče

## Slide 18: DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 19: Doplňující dotazy
Co Vás vedlo k zvolenému tématu, a proč jste zvolil jako produkt právě klíčenku pro VŠTE?
Navrhnite ďalší možný postup v riešenej problematike. Aké odporúčania navrhujete v prípade pokračovania výskumu?