## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická Ústav technicko - technologický
Determinace tahových vlastností termoplastického granulátu s příměsemi regranulovaného a recyklovaného materiálu
Autor: David Friedl Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, PhD. Oponent práce: Ing. Monika Karková, PhD.

## Slide 2: Obsah:
Cíl práce
Teoreticko – metodologická část
Aplikační část
Výsledky
Závěr
Otázky od vedoucího a oponenta

## Slide 3: Cíl práce
Určení a srovnání tahových vlastností zvoleného granulátu s příměsemi recyklovaného a regranulovaného termoplastického materiálu

## Slide 4: Teoreticko – metodologická část
Sběr plastového odpadu
Třídění plastového odpadu
Recyklace plastů
Vstřikování plastů

## Slide 5: Aplikační část
Volba materiálu
Tvorba zkušebních těles
Zkoušení zkušebních těles
Vyhodnocení zkoušek

## Slide 6: Výsledky tahových zkoušek Starex HF-0660I s přidáním regranulátu Senosan® 3000X
Vzorky | Číslo šarže – Procentuální zastoupení regranulátu ve zkušebních tělesech |  |  |  |  |  | 
 | 1 – 0% | 2 – 10% | 3 – 20% | 4 – 30% | 5 – 50% | 6 – 70% | 7 – 100%
1 | 41,001 | 41,3 | 41,4 | 41,8 | 41,5 | 42,45 | 45,65
2 | 40,789 | 41,41 | 41,5 | 41,6 | 41,3 | 41,55 | 45,55
3 | 40,988 | 41,15 | 41,5 | 40,6 | 41,5 | 41,45 | 46,1
4 | 41,102 | 41,35 | 41,4 | 41,55 | 41,4 | 42,3 | 46
5 | 41,057 | 41,451 | 40,95 | 40,75 | 41,7 | 42,6 | 45,15
6 | 40,976 | 41,051 | 41,35 | 41,05 | 41,8 | 42,4 | 45,6
7 | 41,126 | 41,259 | 41,5 | 41 | 41,55 | 42,4 | 45,6
8 | 41,005 | 41,275 | 40,8 | 41,95 | 41,65 | 42,35 | 45,5
9 | 40,987 | 42,015 | 41,7 | 41,7 | 41,75 | 42,5 | 45,5
10 | 40,97 | 41,263 | 41,85 | 41,8 | 41,6 | 42,25 | 45,45
Průměr | 41,000 | 41,352 | 41,395 | 41,38 | 41,575 | 42,225 | 45,645
Napětí na mezi kluzu [MPa]
Chart: Číslo šarže
 | 41.0001 | 41.3524 | 41.395 | 41.38 | 41.575 | 42.225 | 45.645
Graf závislosti σy [MPa] na složení jednotlivých vzorků

## Slide 7: Výsledky tahových zkoušek Starex HF-0660I s přidáním regranulátu Senosan® 3000X
Vzorky | Číslo šarže – Procentuální zastoupení regranulátu ve zkušebních tělesech |  |  |  |  |  | 
 | 1 – 0% | 2 – 10% | 3 – 20% | 4 – 30% | 5 – 50% | 6 – 70% | 7 – 100%
1 | 4,67 | 5,072 | 4,555 | 4,593 | 4,938 | 4,976 | 5,474
2 | 4,67 | 4,593 | 5,435 | 5,053 | 4,876 | 5,311 | 5,359
3 | 4,7 | 4,67 | 4,593 | 5,282 | 4,789 | 5,598 | 5,22
4 | 4,59 | 4,823 | 4,708 | 4,478 | 5,053 | 5,502 | 5,3
5 | 4,83 | 4,67 | 4,785 | 4,832 | 5,096 | 5,167 | 5,206
6 | 5,02 | 4,68 | 5,091 | 5,359 | 4,969 | 4,928 | 5,263
7 | 5 | 4,99 | 4,517 | 5,359 | 4,658 | 5,512 | 5,053
8 | 4,65 | 4,63 | 5,224 | 4,593 | 4,793 | 5,263 | 4,976
9 | 4,72 | 4,78 | 4,45 | 4,67 | 4,67 | 5,091 | 5,206
10 | 4,67 | 4,72 | 4,555 | 4,545 | 4,99 | 4,833 | 5,129
Průměr | 4,752 | 4,763 | 4,793 | 4,877 | 4,883 | 5,218 | 5,219
Jmenovité poměrné prodloužení εt [%]
Chart: Číslo šarže
 | 4.752 | 4.7628 | 4.7933 | 4.8766 | 4.8831 | 5.2182 | 5.2185
Graf závislosti εt [%] na složení jednotlivých vzorků

## Slide 8: Výsledky tahových zkoušek Starex HF-0660I s přidáním recyklátu Senosan® 3000X
Vzorky | Číslo šarže – Procentuální zastoupení regranulátu ve zkušebních tělesech |  |  |  |  |  | 
 | 1 – 0% | 2 – 10% | 3 – 20% | 4 – 30% | 5 – 50% | 6 – 70% | 7 – 100%
1 | 41,001 | 41,749 | 41,7 | 41,94 | 41,549 | 42,599 | 44,7
2 | 40,789 | 41,849 | 41,8 | 42,049 | 41,799 | 42,65 | 44,9
3 | 40,988 | 41,950 | 41,7 | 41,75 | 41,75 | 42,799 | 45,4
4 | 41,102 | 41,849 | 41,65 | 41,93 | 41,59 | 43,099 | 45,25
5 | 41,057 | 41,799 | 42,1 | 41,959 | 42,2 | 42,95 | 45,2
6 | 40,976 | 41,825 | 42 | 42,099 | 41,95 | 43 | 45
7 | 41,126 | 41,765 | 42,1 | 41,715 | 42,15 | 42,849 | 45,25
8 | 41,005 | 41,825 | 42,25 | 41,95 | 42,099 | 43,4 | 45,7
9 | 40,987 | 42,049 | 42,25 | 41,899 | 42,15 | 42,9 | 45,5
10 | 40,97 | 42,099 | 42,15 | 42,125 | 41,5 | 43 | 45,4
Průměr | 41,000 | 41,876 | 41,97 | 41,942 | 41,874 | 42,925 | 45,23
Napětí na mezi kluzu σy [MPa]
Chart: Číslo šarže
 | 41 | 41.876 | 41.97 | 41.942 | 41.874 | 42.925 | 45.23
Graf závislosti σy [MPa] na složení jednotlivých vzorků

## Slide 9: Výsledky tahových zkoušek Starex HF-0660I s přidáním recyklátu Senosan® 3000X
Vzorky | Číslo šarže – Procentuální zastoupení regranulátu ve zkušebních tělesech |  |  |  |  |  | 
 | 1 – 0% | 2 – 10% | 3 – 20% | 4 – 30% | 5 – 50% | 6 – 70% | 7 – 100%
1 | 4,67 | 4,97 | 5,05 | 5,17 | 4,97 | 4,69 | 5,09
2 | 4,67 | 4,82 | 5,39 | 4,9 | 5,21 | 4,82 | 4,86
3 | 4,7 | 4,53 | 4,55 | 4,89 | 5,04 | 5,36 | 6,01
4 | 4,59 | 4,48 | 4,62 | 5,62 | 4,95 | 5,63 | 5,39
5 | 4,83 | 4,52 | 4,74 | 5,24 | 4,83 | 4,98 | 5,01
6 | 5,02 | 4,86 | 5,35 | 5,38 | 4,84 | 5,63 | 5,09
7 | 5 | 4,74 | 4,95 | 4,82 | 5,75 | 5,32 | 5,21
8 | 4,65 | 5,03 | 4,52 | 5,32 | 5,45 | 5,18 | 5,89
9 | 4,72 | 5,01 | 4,63 | 4,52 | 4,87 | 5,09 | 6,12
10 | 4,67 | 4,82 | 4,89 | 4,97 | 5,15 | 4,75 | 4,98
Průměr | 4,752 | 4,778 | 4,869 | 5,083 | 5,106 | 5,145 | 5,365
Jmenovité poměrné prodloužení εt [%]
Chart: Číslo šarže
 | 4.752 | 4.778 | 4.869 | 5.083 | 5.106 | 5.145 | 5.365
Graf závislosti εt [%] na složení jednotlivých vzorků

## Slide 10: Závěr
Regranulovaný materiál má lepší vlastnosti
Možnost nahrazení prvotního materiálu novým materiálem

## Slide 11: Otázky od vedoucího a oponenta
Z jakého důvodu má příměs složky PMMA v základní matrici ABS vliv na zvýšení mechanických vlastností?

## Slide 12: Děkuji za pozornost
Nějaké dotazy?