## Slide 1: Vyhodnocení vybraných charakteristik řezné plochy při dělení materiálů využitím plazmového oblouku a plamene
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko – technologický
Autor práce: Martin Pinc
Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, PhD.

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je kvalitativně, s ohledem na charakteristiky řezné plochy, porovnat a vyhodnotit dělení materiálů využitím plazmového oblouku a plamene.

## Slide 3: Obsah
Úvod, Cíl práce
Teoreticko-metodologická část
  Úvod do problému
  Termické dělení materiálu
  Technické parametry řezné plochy
Aplikační část
  Příprava vzorků
  Použité měřící metody
  Diskuze výsledků
  Návrhy opatření
Závěr

## Slide 4: Úvod do problému
Nová pokroková technologie
Zkoumání ideálních řezných podmínek

## Slide 5: Dělení materiálu plazmovým obloukem
Využívá soustředěné tepelné energie
Zdroj tepla je stabilizovaný elektrický oblouk
Základní materiál je pomocí velmi vysokých teplot propalován (10 000 – 20 000K)
Výhody:
  Malá drsnost řezu
  Rychlost řezu
  Řezání všech druhů kovů
Nevýhody:
  Menší tloušťka řezaného materiálu
  Velké množství odpadních plynů
  Vysoké tepelné ovlivnění materiálu
  Finančně náročnější

## Slide 6
Velký vliv na kvalitu řezu má řezná výška
Komponenty plazmového hořáku

## Slide 7: Dělení materiálu plamenem
Nejstarší metoda termického dělení
Využívá topné plyny a kyslík
Teplota plamene nabývá hodnot až 1500ºC
Podmínky řezání
  Zápalná teplota kovu musí být nižší, než teplota tavení
  Kov zahřátý na zápalnou teplotu se musí v proudu kyslíku spalovat
  Struska musí být tekutá, aby ji proud kyslíku vypudil
  Vyvinutá teplota musí být dostatečně velká, aby se kryly ztráty z tepelné vodivosti kovu

## Slide 8
Vliv řezné rychlosti na kvalitu řezu

## Slide 9: Technické parametry řezné plochy
Drsnost materiálu:
    Součást textury materiálu
    Určuje se odchylkami
    Vysoká drsnost = Vyšší koeficient tření
Tvrdost materiálu
    Odolnost proti vniknutí cizího tělesa
    Vysoká tvrdost často znamená vysokou křehkost
    Měřena vrypem, vtlačením nebo odrazem
Tepelně ovlivněná oblast
    Prstenec obklopující řez
    Mění se zde vlastnosti materiálu
    Nežádoucí oblast -> Snaha minimalizovat tepelné ovlivnění

## Slide 10: Aplikační část
Posuzování kvality řezu
    Drsnost
    Tvrdost
Určení vhodnosti využití jednotlivých technologií termického dělení materiálu
Výzkumná otázka: Která z technologií dělení materiálu plamenem a dělení materiálu pomocí plazmového oblouku méně ovlivní vlastnosti vzorku?

## Slide 11: Příprava vzorků
Zvolený materiál: Nelegovaná ocel 11 373 (S 235 JRG 1, Fe360B)
Předepsaná tvrdost HB = 120
Ideální tvar vzorku pro testování
Obsahuje: Ostrý, tupý, pravý úhel
Rovné, zkosené, zaoblené, rovnoběžné hrany

## Slide 12
Testovaný vzorek: Rozměry: 100 x 100 mm
Testované tloušťky
10 mm
15 mm
20 mm
35 mm

## Slide 13: Použité měřící metody
Drsnost: Drsnoměr MitutyoSurftest SJ-410
Zjišťována střední aritmetická odchylky (Ra)
3 testované místa – Horní hrana, spodní hrana, střed
Tvrdost: Mikrotvrdoměr WilsonRockwell 574
Měřeno metodou HRA (Převedeno na hodnoty HRB)
8 testovacích bodů

## Slide 14: Diskuze výsledků - Drsnost
Tloušťka materiálu 15 mm
Tloušťka materiálu 20 mm
 | Střed | Horní hrana | Spodní hrana
Plamen | 6,988 | 15,995 | 7,981
Plazma | 1,125 | 2,546 | 1,386
 | Střed | Horní hrana | Spodní hrana
Plamen | 1,905 | 4,683 | 2,952
Plazma | 0,690 | 1,202 | 1,061

## Slide 15: Diskuze výsledků - Drsnost
Chart: Plamen Plazma
| Horní | Střed | Spodní | Horní | Střed | Spodní
15 mm | 4.683 | 1.905 | 2.952 | 1.202 | 0.69 | 1.061
20 mm | 9.873 | 6.988 | 7.981 | 2.543 | 1.125 | 1.386

## Slide 16: Diskuze výsledků - Drsnost
Zkoumáno pod mikroskopem
15 mm 20 mm
Šířka snímku odpovídá 2700 μm

## Slide 17: Diskuze výsledků - Tvrdost
Porovnání plazma – plamen 15 mm tloušťka
Chart: 
| 3 mm | 6 mm | 15 mm | Střed vzorku
Plazma | 164 | 156 | 141 | 122
Plamen | 113 | 111 | 117 | 130
Tabulková hodnota | 120 | 120 | 120 | 120

## Slide 18: Diskuze výsledků - Tvrdost
Porovnání plazma – plamen 20 mm tloušťka
Chart: 
| 3 mm | 6 mm | 15 mm | Střed vzorku
Plazma | 142 | 126 | 119 | 109
Plamen | 104 | 102 | 113 | 125
Tabulková hodnota | 120 | 120 | 120 | 120

## Slide 19: Závěr
Vhodnost technologie závisí na tloušťce materiálu a budoucím využití obrobku
Pokud je žádána menší drsnost, je lepší zvolit technologii plazmy. Pokud je žádáno menší ovlivnění tvrdosti materiálu, je vhodnější řezání plamenem
Na kvalitu řezu má vliv řezná rychlost
Další důležité faktory jsou tloušťka řezaného materiálu a finanční náročnost. Plazma dělí materiály menších tloušťek

## Slide 20
Děkuji za pozornost

## Slide 21: Doplňující dotazy
• Jakou metodu lze aplikovat při hodnocení úchylek kolmosti kvality řezu?
Lze pro jednoznačné hodnocení kvality řezu resp. míry tepelného ovlivnění základního materiálu s ohledem na strukturní změny v oblasti TOO využít i laboratorní metalografické hodnocení? Jaký normativní předpis by jste doporučil?