## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko - technologický STUDIUM VZÁJEMNÉ KORELACE VYBRANÝCH TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ V TECHNOLOGII LITÍ KOVŮ POD TLAKEM
Autor práce: Kateřina Skalická
Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, PhD.
Oponent práce: doc. Ing. Štefan Gašpár, Ph.D.
České Budějovice, červen 2020

## Slide 2: MOTIVACE A DŮVODY K ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU
Zájem o technologii
Zaučování dalších pracovníků
Aplikovatelnost do praxe

## Slide 3: CÍL PRÁCE
Cílem práce je porovnat vzájemnou korelaci vybraných technologických parametrů tlakového lití, jakož i jejich vliv na režim plnění tvarové dutiny formy.

## Slide 4: OBSAH
Charakteristika technologie lití pod tlakem
Charakteristika sledovaných faktorů
Analýza dosažených výsledků
Návrhy opatření

## Slide 5: CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGIE LITÍ POD TLAKEM
Základní technologické parametry
Výhody metody
Nevýhody metody
Stroje pro technologii lití kovů pod tlakem

## Slide 6: CHARAKTERISTIKA SLEDOVANÝCH FAKTORŮ
Rychlost plnění pracovní dutiny formy
Teplota lití
Použitý program – MAGMAsoft
Použitý stroj – Müller Weingarten 600

## Slide 7: ANALÝZA DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
Vliv posuzovaných parametrů na změny technologických časů
Vliv posuzovaných parametrů na rychlosti ve vtokovém zářezu
  Vliv posouzených parametrů na plnění formy

## Slide 9
Rychlost pístu (vp) | Čas plnění odlitku | Čas licího cyklu | Čas plnění celé vtokové soustavy
1,9 ms-1 | 552, 81 ms | 22,855 s | 553 ms
2,3 ms-1 | 550,01 ms | 22,839 s | 550 ms
2,6 ms-1 | 548,03 ms | 22,827 s | 549 ms
2,9 ms-1 | 548,03 ms | 22,825 s | 548 ms
3,2 ms-1 | 547,64 ms | 22,831 s | 548 ms
Výška zářezu b [mm] | Rychlost v zářezu podle rovnice kontinuity [ms-1] | Průměrná rychlost v zářezu podle simulace [ms-1] | Maximální rychlost v zářezu podle simulací [ms-1]
b1 | 36,59 | 25,28 | 25,87
b2 | 44,41 | 29,55 | 31,03
b3 | 49,72 | 32,91 | 35,59
b4 | 55,78 | 34,99 | 39,62
b5 | 60,99 | 37,07 | 44,22

## Slide 10
Chart: Vývoj rychlostí během plnění tvarové dutiny formy
| 0.68010000000000004 | 0.69 | 0.70009999999999994 | 0.71 | 0.72 | 0.73009999999999997 | 0.74009999999999998 | 0.75009999999999999 | 0.76 | 0.77 | 0.78010000000000002 | 0.79010000000000002 | 0.80020000000000002 | 0.81 | 0.82020000000000004 | 0.83 | 0.84 | 0.85009999999999997 | 0.86019999999999996 | 0.87019999999999997 | 0.88009999999999999 | 0.8901 | 0.9002 | 0.91020000000000001 | 0.92 | 0.93010000000000004 | 0.94010000000000005 | 0.95 | 0.96009999999999995 | 0.97009999999999996 | 0.98 | 0.98009999999999997 | 1
vz1 (1.9) | 22.3108 | 24.4243 | 24.7113 | 24.546 | 25.3468 | 25.1373 | 25.6095 | 25.248 | 25.543 | 25.4965 | 25.6375 | 25.535 | 25.5158 | 25.579 | 25.702 | 25.6248 | 25.7175 | 25.7095 | 25.6883 | 25.6885 | 25.6815 | 25.739 | 25.6983 | 25.741 | 25.768 | 25.8742 | 25.8582 | 25.2845 | 24.9955 | 24.7072 | 24.7188 | 24.7188 | 24.7188
vz2 (2.3) | 22.3285 | 24.4042 | 26.5373 | 28.7993 | 30.0823 | 30.3118 | 30.2205 | 30.9352 | 31.032 | 30.7918 | 30.7845 | 31.0048 | 30.9917 | 30.8562 | 30.7835 | 30.9205 | 30.9355 | 30.7892 | 30.5795 | 30.8402 | 30.881 | 30.7195 | 30.9045 | 30.713 | 30.7673 | 30.9288 | 30.9522 | 30.3105 | 29.6262 | 28.1465 | 25.7205 | 25.7205 | 25.7205
vz3 (2.6) | 22.4163 | 24.5185 | 26.6295 | 28.9165 | 30.7003 | 32.5165 | 34.3245 | 35.5345 | 34.5757 | 34.368 | 34.9305 | 35.4303 | 35.221 | 35.0685 | 35.0645 | 35.3415 | 35.4955 | 35.4642 | 35.2773 | 35.2208 | 35.2662 | 35.3167 | 35.4765 | 35.5868 | 35.594 | 35.4535 | 35.2908 | 34.5045 | 32.8128 | 31.0685 | 27.5722 | 27.5722 | 27.5722
vz4 (2.9) | 22.1965 | 24.2925 | 26.409 | 28.6593 | 30.4365 | 32.229 | 34.0205 | 35.7127 | 34.7905 | 37.2905 | 39.6097 | 38.702 | 38.1942 | 38.3745 | 39.1213 | 39.6247 | 39.2692 | 38.648 | 38.7323 | 38.589 | 38.6557 | 39.1925 | 39.253 | 39.0243 | 38.1283 | 37.495 | 36.7968 | 36.314 | 34.6767 | 32.6672 | 29.2473 | 29.2473 | 29.2473
vz5 (3.2) | 22.0883 | 24.162 | 26.265 | 28.5198 | 30.2725 | 32.0533 | 33.8368 | 35.4973 | 37.1055 | 38.703 | 39.9562 | 41.1893 | 42.606 | 44.2218 | 43.3392 | 42.409 | 42.23 | 42.2858 | 42.957 | 43.4312 | 43.5585 | 42.5805 | 41.8858 | 40.6363 | 40.9505 | 40.1352 | 39.2193 | 38.6727 | 36.6788 | 35.228 | 30.2438 | 30.2438 | 30.2438

## Slide 11: NÁVRHY OPATŘENÍ
Zrealizovatelnost
Slitina
Čas
Teplota
Rychlost
Turbulence

## Slide 12: DĚKUJI ZA POZORNOST !

## Slide 13: ODPOVĚDI NA OTÁZKY VEDOUCÍHO A OPONENTA
Od VEDOUCÍHO:
Věděla by jste určit další významné parametry, které ovlivňují licí proces, a kterými je možné přispět ke zlepšení kvality odlitku?
Od OPONENTA:
Které technologické faktory považujete za nejdůležitější z hlediska kvality odlitku?
Dokážete fyzikálně vysvětlit příčinu delšího času plnění celé vtokové soustavy v závislosti na současném nárustu rychlosti lisování v hodnotě 3,2 ms-1?