## Slide 1: Studium odplynění hliníkových tavenin v provozních podmínkách
Autor BP: Filip Vítů
Vedoucí BP: doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
Oponent BP: doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 2: Motivace k řešení problému
Rozšíření vědomostí o danou problematiku
Možnost spolupráce s podnikem Motor jikov a.s.
Projekt financovaný TA ČR
Příležitost navázání nových kontaktů
Možnost, že výchozí práce bude přínosem v rámci technologických procesů v podniku

## Slide 3: Cíl práce
Literární rozbor zaměřený na zdroje plynu ve slitinách hliníku, technologické možnosti odplyňování a možnosti stanovení plynů ve slitinách hliníku
Zmapování současného stavu rafinačních procesů v provozních podmínkách
Návrh reálných technologických opatření vedoucích ke snížení množství vodíku v hliníkových slitinách
Vyhodnocení jednotlivých technologických opatření

## Slide 4: Teoretická část
Plyny ve slitinách hliníku
Technologické možnosti odplyňování ve slitinách hliníku
Možnosti stanovení obsahu plynů ve slitinách hliníku

## Slide 5: Aplikační část
Charakteristika materiálu a odlitku (AlSi9Cu3(Fe))
Technologický postup výroby a zpracování slitiny
Studium účinnosti rafinace na jednotce FDU v závislosti na opotřebení grafitových komponentů
Vyhodnocení provozních experimentů
Návrhy opatření

## Slide 6: Použité metody
Sběr, shromažďování a zpracování dat z odborné literatury
Hodnocení chemického složení použité hliníkové slitiny
Použití metody odplynění slitin hliníku pomocí FDU jednotky
Sběr dat z provozních podmínek jednotlivých taveb pomocí podtlakové zkoušky
Vizuální hodnocení řezu vzorků ztuhlých ve vakuu
Hodnocení účinnosti odplyňovacího rotoru vzhledem k jeho opotřebení
Sledování průběhu poklesů teploty taveb jednotlivých sérií

## Slide 7: Cykly opotřebení rotoru 0 % - 100 %
a) opotřebení rotoru 0 % (počet cyklů 0x)
b) opotřebení rotoru 25 % (počet cyklů 360x)
c) opotřebení rotoru 50 % (počet cyklů 651x)
d) opotřebení rotoru 75 % (počet cyklů 878x)
e) opotřebení rotoru 100 % (počet cyklů 1152x)

## Slide 8: Dosažené výsledky
Vyhodnocení celkem 42 taveb, jenž představovalo 5 sérií experimentů
Výsledky chemického složení hliníkové slitiny, jenž odpovídali normě.
Výsledky podtlakové a vizuální řezové zkoušky ( problematika s vlhkostí rotoru u první série experimentů)
Výsledky účinnosti odplyňovacího rotoru FDU jednotky
Výsledky poklesů teplot taveb jednotlivých sérií

## Slide 9: Výsledky chemické analýzy

## Slide 10: Výsledky účinnosti odplynění experimentů série 0 %
Vlhký rotor, nedostatečná účinnost odplynění

## Slide 11: Účinnost odplyňovacího rotoru vzhledem k jeho opotřebení

## Slide 12: Pokles průměrných teplot jednotlivých sérií

## Slide 13: Přínos práce
Zmapování současného stavu rafinačního procesu
Možnost navázání dalších generací na práci
Provedena analýza současného procesu, zmapována problematika

## Slide 14: Závěrečné shrnutí
Cíl bakalářské práce byl splněn
Výsledky práce přinesly jistá data, se kterými lze dále pracovat
Lze vyhotovit další práci například s použitím jiného rotoru a porovnat výsledky s touto
DODAVATELÉ ROTORŮ: FOSECO, PYROTEK, MAMMUT

## Slide 15: Odpovědi na doplňující otázky oponenta
Jaký další postup by autor doporučil pro studium odplynění hliníkových tavenin v provozních podmínkách?
Charakterizujte eutektickou teplotu
Definujte mikrostaženinu
Jak dlouho, vycházejte ze Stoklesova zákona, budou ze dna kelímku pro tlakové lití na slévárně MJ vyplouvat bubliny vodíku o průměrech 5, 1 a 0,1 mm. Odpovídají tyto časy podle Vašeho názoru reálným podmínkám?

## Slide 16: Odpovědi na doplňující otázky oponenta
Ve shrnutí teplotních ztrát na str. 38 by bylo dobré uvažovat také o trvání jednotlivých operací: odpich, transport k FDU, rafinace na FDU, transport k UP. O jaké intervaly se jedná, alespoň rámcově v minutách?
V návrzích opatření doporučujete optimalizovat předehřev rotoru a testovat jiné rotory. Jaké další možnosti studia odplynění hliníkových slitin byste navrhoval?

## Slide 17: Děkuji za pozornost