## Slide 1: Analýza poškození odběrového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli vnitřního okruhu chlazení motoru dieselgenerátorové stanice
Autor bakalářské práce: Pavel Prokop
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marcel Beňo, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. David Schwarz

## Slide 2: Cíl práce
Analýza poškození svarového spoje odběrového potrubí z uhlíkové feriticko-perlitické oceli vnitřního okruhu chlazení motoru dieselgenerátorové stanice.
Zaměření na základní poznatky týkající se metalurgické svařitelnosti a jejího vlivu na degradační mechanismy ve výrobě a provozu.

## Slide 3: Výzkumné otázky
Jaké jsou příčiny vzniku poškození svaru?
Byl správný výrobní postup s ohledem na výkresovou dokumentaci?
Jaká jsou nápravná opatření?

## Slide 4: Aplikační část
Trasa 1QE26Z07.5
Uzavírací armatura DN15 PN40 - 1QE26S13
Redukce DN50/15
NDT a DT zkoušky

## Slide 6: Vizuální zkouška
Nebyli zjištěny žádné zjevné vady nebo nedostatky, které by mohli vést k netěsnostem

## Slide 7: Kapilární zkouška
Rozměry trhliny jsou 30 mm

## Slide 8: Radiografická zkouška
Obvodová trhlina v oblasti přechodu redukce
Stopy po soustružení

## Slide 9: Fraktografie
Tvárný transkrystalický únavový lom, vznik únavových striací
Pomocí harmonického namáhání se únavový lom šířil z vnějšího povrchu směrem k vnitřnímu

## Slide 10: Prvková analýza
Kontaminace biologickými nečistotami
Obsah křemíku a chromu překračuje stanovené normy
Chemický prvek | Koncentrace v %
Si | 0.47003
P | 0.02514
S | 0.02531
Ti | 0.06768
Cr | 0.50003
Mn | 0.78706
Fe | 97.26215
Ni | 0.57227
Cu | 0.24479
Mo | 0.03150
Prvek | Wt %
O | 10,69
Al | 0,18
Si | 1,65
K | 0,10
Ca | 0,38
Cr | 0,16
Mn | 0,71
Fe | 86,16

## Slide 11: Metalografická analýza makrostruktury
Zápich soustružnickým nožem
Jemnozrnná struktura
Již viditelná trhlina

## Slide 12: Metalografická analýza mikrostruktury

## Slide 13: Mikrostruktura
Základní materiály mají charakteristickou feriticko-perlitickou jemnozrnnou strukturu
V základním materiálu redukce byla zjištěna trhlina šířící se přes celou tloušťku stěny
Trhlina má rozvětvený tvar
Zákalná Widmanstättetova struktura

## Slide 14: Měření tvrdosti
Ve svarovém kovu tvrdost 223,8 HV10.
Nejvyšší naměřená tvrdost v TOO měla hodnotu 215,9 HV10
Norma stanovuje maximální přípustnou hodnotu 380 HV10

## Slide 15: Návrh opatření
Důslednější dohled nad výrobou strojních součástí
Rozložení kotvících prvků s ohledem na požadovanou seismickou odolnost
Volba vhodného svařovacího režimu, tj. tepelného příkonu
Zavedení vzdělávacích aktivit zaměřených na výcvik pracovníků technické kvality
Nastavení a dodržování mezihousenkové teploty max. 250 °C

## Slide 16: Doplňující dotazy
Lze na základě získaných poznatků posoudit, zda používaná uhlíková ocel je z pohledu provozu vhodným řešením?
Jaká další opatření by mohla snížit rizika poškození potrubních tras anebo jejich dílů (komponentů)?
Jsou získané technické poznatky přenositelné i na ostatní jaderná zařízení?

## Slide 17: Děkuji za pozornost