## Slide 1: Bakalářská práce Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický Měření jakosti materiálů obráběných na CO2 laseru
Autor práce: Jakub Vrábek
Vedoucí práce: Ing. Martin Podařil, PhD., Ph.D.
Oponent práce: Ing. Milan Talíř, MBA

## Slide 2: Cíl práce
Cílem závěrečné práce je vytvoření komparativní studie vybraných typů materiálů, konkrétně nerezová ocel nemagnetická AISI 304, ocel 11 375 a slitina hliníku AlMgSi3, obráběných technologií CO2 laseru s cílem dosažení co nejlepší jakosti materiálu.

## Slide 3: Lasery
Princip exitace
Druhy
  Pevnolátkové, kapalinné, plynné, vláknové, polovodičové
Využití
  Oblast telekomunikace, ve výzkumu a v medicíně, grafický a potravinářský průmysl, vojenský průmysl

## Slide 4: CO2 laser (Trumpf Trumatic L3030)
Princip šíření elektromagnetických vln v plynné směsi oxidu uhličitého, dusíku a hélia, které slouží jako aktivní médium
Řezné plyny
  kyslík
  Dusík
  Argon
Materiály pálené na CO2 laseru
  Kovy, dřevo, papír, druhy plastů
  Materiály nejsou paprskem při řezání silově zatěžovány

## Slide 5: Vypalování vzorků na CO2 laseru
Proces skládající se z:
  Určení geometrie
  Příprava NC programu v prostředí TruTops Boost
    Vytvoření zakázky
    Úlohy
    Dílu
    Zvolení materiálu
    Pracoviště
  Spuštění a nastavení laseru
  Úprava technologické tabulky
Finální pálení vzorků

## Slide 6: Geometrie a označení vzorků
30x25 mm, tloušťka 5 mm
Značení číslicemi podle sérií
  AISI (1-4)
  S235 (5-8)
  AlMgSi3 (9-12)
Značení písmeny (A, B, C, D)
  A, B, C, D – každý vzorek měl upraven řezný parametr
Upravovány hodnoty
  Fokusu
  Řezného výkonu
  Řezné rychlosti

## Slide 7: Vstupní řezné parametry vzorků Parametry využité k vypálení prvních sérií jednotlivých materiálů
Materiál | Fokus (Autolas) [mm] | Výkon laseru [W] | Řezná rychlost [m/min]
AISI 304 | + 3 mm | 3200 | 2,1
11 375 (S235) | + 4 mm | 3200 | 3,1
AlMgSi3 | - 7 mm | 3200 | 1,6

## Slide 8: Upravené řezné parametry Řezné parametry využité k vypálení následujících sérií
Materiál | Hodnoty fokusu [mm] |  |  |  | Hodnoty výkonu laseru [W] |  |  |  | Hodnoty řezné rychlosti [m/min] |  |  | 
AISI 304 | 0 | -2 | -4 | -8 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 1,6 | 2,6 | 3,1 | 3,6
11 375 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,1
AlMgSi3 | -6 | -8 | -5 | -4 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,3

## Slide 9: Měření jakosti povrchu vzorků
Dotykovou metodou na přístroji Mitutoyo Surftest SJ – 410
  Jednoduché a přesné měření povrchu
  Přenost až 0,0001 µm
  Měření i v obtížně přístupných místech
Měřeny hodnoty Ra, Rq, Rz [µm]

## Slide 10: Reagování materiálů na změny řezných parametrů
Chart: Jakost vypálených vzorků
| 1A | 1 B | 1 C | 1D | 2A | 2 B | 2 C | 2D | 3A | 3 B | 3 C | 3D | 4A | 4 B | 4 C | 4D | 5A | 5 B | 5 C | 5D | 6A | 6 B | 6 C | 7A | 7 B | 7 C | 7D | 8A | 8 B | 8 C | 8D | 9 B | 9 C | 9D | 10A | 10 C | 10D | 11D | 12 C | 12D
Ra [µm] | 1.747 | 1.451 | 1.394 | 1.106 | 1.263 | 1.204 | 1.05 | 1.569 | 1.16 | 1.372 | 1.172 | 1.536 | 1.142 | 1.533 | 1.483 | 1.458 | 1.881 | 1.69 | 2.149 | 1.331 | 1.164 | 3.718 | 3.98 | 2.031 | 1.759 | 1.947 | 1.338 | 2.897 | 2.007 | 2.561 | 2.322 | 7.119 | 4.528 | 4.276 | 5.97 | 6.531 | 5.379 | 5.048 | 5.558 | 6.411
Rq [µm] | 2.267 | 1.784 | 1.71 | 1.379 | 1.558 | 1.506 | 2.15 | 1.92 | 1.464 | 1.673 | 1.468 | 1.887 | 1.443 | 1.884 | 1.844 | 1.779 | 2.241 | 2.109 | 2.58 | 1.664 | 1.431 | 4.472 | 4.741 | 2.53 | 2.315 | 2.428 | 1.625 | 3.479 | 2.451 | 3.097 | 2.789 | 9.554 | 5.709 | 5.52 | 7.473 | 8.056 | 6.79 | 6.427 | 6.803 | 7.955
Rz [µm] | 12.044 | 8.937 | 8.268 | 6.691 | 7.801 | 8.829 | 11.047 | 9.047 | 7.437 | 7.551 | 7.371 | 8.483 | 8.176 | 8.844 | 9.352 | 8.709 | 10.242 | 10.754 | 10.16 | 8.261 | 6.473 | 17.617 | 18.282 | 11.464 | 10.808 | 10.693 | 7.926 | 13.467 | 9.479 | 13.578 | 11.413 | 44.002 | 27.287 | 25.512 | 35.26 | 38.576 | 32.532 | 32.317 | 31.313 | 37.898

## Slide 11: Vyhodnocení výsledků
Průměry naměřených hodnot Ra, Rq a Rz materiálů
Nejlepší drsnost - AISI 304
Materiál | ⌀ Ra [µm] | ⌀ Rq [µm] | ⌀ Rz [µm]
AISI 304 | 1,3525 | 1,7323 | 8,6617
S235 (11 375) | 2,185 | 2,6635 | 11,3745
AlMgSi3 | 5,6467 | 7,143 | 33,8552

## Slide 12: Průměrná změna Ra v závislosti na změně řezného parametru
Materiál | Průměrná Ra [µm] po změně hodnoty fokusu o 2 mm | Průměrná Ra [µm] po změně výkonu laseru o 300 W | Průměrná Ra [µm] po změně řezné rychlosti
AISI 304 | 0,244 | 0,259 | 0,155
11 375 | 1,408 | 0,356 | 0,561
AlMgSi3 | 0,857 | Nelze vyhodnotit | 0,853

## Slide 13: Závěrečné shrnutí
Vzorky vypáleny, následně změřena jakost povrchu, následně byly vzorky komparativně vyhodnoceny
Nejlepší průměrná drsnost – AISI 304 – nejlepší hodnoty Ra, Rq i Rz
Nejhorší průměrná drsnost – AlMgSi3 – nejvyšší hodnoty měření
Reakce na změny řezných parametrů – nejlepší – materiál AISI 304
Reakce na změny řezných parametrů– nejhorší - ocel S235

## Slide 14: Otázky oponenta
Mohl byste podrobněji popsat nastavení laseru a drsnoměru použitého pro měření jakosti povrchu? Jak byly přístroje kalibrovány před každým měřením?
Kolikrát byly jednotlivé vzorky měřeny pro zajištění opakovatelnosti výsledků? Byla provedena nějaká statistická analýza těchto opakovaných měření?
Identifikoval jste nějaké potenciální zdroje chyb ve vašich měřeních nebo v experimentálním postupu? Jaké opatření byla přijata k minimalizaci těchto chyb?
Jaké další kroky nebo experimenty byste doporučil pro další výzkum v této oblasti? Existují nějaké konkrétní otázky, které byste chtěl v budoucnu prozkoumat?

## Slide 15: Děkuji za pozornost