## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Autor bakalářské práce: kamila Hadrbolcová
Vedoucí bakalářské práce: ing. Jiří šál
Oponent bakalářské práce: ing. Konstantinos sotirados, ph.d.
České budějovice, červen 2018
Laboratorní zkoušení cihlářských zemin

## Slide 2: Obsah
Úvod
Vytváření zkušebních tělísek
Výroba tělísek, zkoušky a diskuse výsledků
  Délkové změny pálením
  Stanovení ztráty hmotnosti
  Stanovení nasákavosti
  Stanovení zdánlivé pórovitosti
  Stanovení objemové hmotnosti
  Stanovení pevnosti v tlaku
Závěr

## Slide 3: Úvod
  Porovnání dvou druhů zeminy
    Klasická keramická hlína
    Keramická hlína v podobě výrobní směsi
  Příměs biouhlu 0 %, 5 %, 10 %
  Provedení zkoušek dle ČSN 72 1565
  Co způsobuje přidaný biouhel?
  Zlepšuje biouhel vlastnosti keramických střepů?

## Slide 4: Vytváření zkušebních tělísek
  Keramická hlína v podobě prášku, voda, biouhel
  Vzorky o rozměrech 2x2x2 cm
  Sušení vzorků
    Na vzduchu
    V laboratorní sušárně
  Úprava vzorků broušením
  Výpal vzorků
Obrázek 1: vzorky před vysušením
Zdroj: vlastní

## Slide 5
Obrázek 2: vzorky po vysušením
Zdroj: vlastní
Obrázek 3: vzorky po vypálení
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Délkové změny pálením
  Měření – kovové posuvné měřítko
  Měření po vysušení (ls), měření po vypálení (lp)

## Slide 7: Délkové změny pálením (%)
Chart: 
| Příměs 0% | Příměs 5% | Příměs 10%
Keramická hlína | 0.269 | 0.148 | 0.518
Výrobní směs | 0.247 | 0.109 | 0

## Slide 8: Stanovení ztráty hmotnosti pálením
  Vážení – technická váha
  Vážení po vysušení (ms), vážení po vypálení (mp)

## Slide 9: Ztráta hmotnosti pálením (%)
Chart: 
| Příměs 0% | Příměs 5% | Příměs 10%
Keramická hlína | 7.04 | 13.19 | 17.02
Výrobní směs | 6.82 | 11.29 | 15.44

## Slide 10: Stanovení nasákavosti
  Vážení – technická váha
  Vážení po vypálení (mp), vážení nasáklého vzorku (mn)

## Slide 11: Nasákavost (%)
Chart: 
| Příměs 0% | Příměs 5% | Příměs 10%
Keramická hlína | 14.39 | 20.8 | 24.79
Výrobní směs | 10.73 | 17.58 | 23.02

## Slide 12: Stanovení zdánlivé pórovitosti
  Vážení – technická váha
  Vážení po vypálení (mp), vážení nasáklého vzorku (mn), nasáklý vzorek vážený ve vodě (m´n)
Obrázek 4: náhrada hydrostatické váhy
Zdroj: vlastní

## Slide 13: Zdánlivá pórovitost (%)
Chart: 
| Příměs 0% | Příměs 5% | Příměs 10%
Keramická hlína | 26.03 | 29.01 | 30.85
Výrobní směs | 20.75 | 26.61 | 30.21

## Slide 14: Stanovení objemové hmotnosti
Obrázek 5: vzorec na výpočet objemové hmotnosti
Zdroj: ČSN 72 1565, část 6.

## Slide 15: Stanovení objemové hmotnosti
  Vážení – technická váha, měření kovovým posuvným měřítkem
  Vážení po vypálení (mp), objem vzorku (V)

## Slide 16: Objemová hmotnost (kg/m3)
Chart: 
| Příměs 0% | Příměs 5% | Příměs 10%
Keramická hlína | 1784 | 1492 | 1206
Výrobní směs | 1972 | 1586 | 658

## Slide 17: Stanovení pevnosti v tlaku
  Měření – kovové posuvné měřítko, zatěžovací přístroj
  Měření po vypálení (a, b), měření na zatěžovacím přístroji – síla (F)
Obrázek 5: vzorek ve zkušebním přístroji
Zdroj: vlastní

## Slide 18: Pevnost v tlaku (MPa)
Chart: 
| Příměs 0% | Příměs 5% | Příměs 10%
Keramická hlína | 18.6 | 6.81 | 5.1
Výrobní směs | 12.73 | 6.26 | 4.09

## Slide 19: Závěr
  Zlepšení i zhoršení vlastností keramického střepu
  Biouhel - pórovitost výrobku
  - snížení pevnosti výrobku
  Nutné zvolit vhodné procento příměsi

## Slide 20: Děkuji za pozornost

## Slide 21: Doplňující dotazy
  Proč končí vzorky na 10% biouhlu a nejsou zhotoveny další vzorky o 15%, 20%, atd.?
  Jaké materiály by mohly být použity místo biouhle a poskytovat obdobné vlastnosti?