## Slide 1: Laboratorní zkoušení cementů
Autor práce: Václav Klečacký
Vedoucí práce: Ing. Jiří Šál
Oponent práce: Ing. Konstantinos Sotiriadis, Ph.D.

## Slide 2: Obsah
Cíl práce
Důvody k řešení daného problému
Zkušební tělesa
Provedené zkoušky včetně vyhodnocení
Ekonomické zhodnocení
Doplňující dotazy

## Slide 3: Cíl práce
Posouzení změny vlastností vzorků použitím různého obsahu přísady
Potencionální využití odpadů jako přísady
Zdroj: http://biouhel.cz/

## Slide 4: Důvody k řešení daného problému
Zájem o problematiku
Možnost využívání odpadů jako zlepšující přísady

## Slide 5: Zkušební tělesa
POMĚRY SLOŽEK JEDNOTLIVÝCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES:
Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Zkouška stanovení pevnosti v tahu za ohybu
Zkouška dle ČSN EN 196-1
Zatěžování vzorku do porušení
Odečtení zatížení (N)
Výpočet Rf =
Výsledek pevnosti v tahu za ohybu v Mpa Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 7: Zkouška stanovení pevnosti v tahu za ohybu
Chart: Konečné pevnosti v tahu za ohybu (MPa)
| 0 % biouhle | 5 % biouhle | 10 % biouhle | 15% biouhle | 20 % biouhle
Řada 1 | 6.924 | 6.447 | 6.766 | 5.348 | 4.619
Zdroj: vlastní

## Slide 8: Zkouška stanovení pevnosti v tlaku
Zkouška dle ČSN EN 196-1
Zatěžování vzorku do porušení
Odečtení zatížení (N)
Výpočet Rc =
Výsledek pevnosti v tlaku v Mpa Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 9: Zkouška stanovení pevnosti v tlaku
Chart: Konečné pevnosti v tlaku (MPa)
| 0 % biouhle | 5 % biouhle | 10 % biouhle | 15 % biouhle | 20 % biouhle
Řada 1 | 18.26 | 17.043 | 16.506 | 12.603 | 11.455
Zdroj: vlastní

## Slide 10: Zkouška stanovení nasákavosti
Zkouška dle ČSN EN 13369
Určení hmotnosti mokrého vzorku
Vysoušení
Určení hmotnosti suchého vzorku
Výpočet 100 . (M1 – M2) / M2
Výsledek nasákavosti v % Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 11: Zkouška stanovení nasákavosti
Chart: Konečné hodnoty nasákavosti (%)
| 0 % biouhle | 5 % biouhle | 10 % biouhle | 15 % biouhle | 20 % biouhle
Řada 1 | 26.862 | 31.425 | 32.579 | 38.774 | 47.16
Zdroj: vlastní

## Slide 12: Zkouška stanovení objemové hmotnosti
Zkouška dle ČSN EN 12390 – 7
Měření rozměrů vzorků
Výpočet objemu vzorků
Určení hmotnosti vzorků
Výpočet D =
Výsledek objemové hmotnosti v kg/m3 Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 13: Zkouška stanovení objemové hmotnosti
Chart: Konečné hodnoty objemové hmotnosti (kg/m3)
| 0 % biouhle | 5 % biouhle | 10 % biouhle | 15 % biouhle | 20 % biouhle
Řada 1 | 1548.48 | 1383.09 | 1334.37 | 1193.95 | 1065.67
Zdroj: vlastní

## Slide 14: Ekonomické zhodnocení
Chart: 
| Náklady za m3 vzorku s 0% přísady | Náklady za m3 vzorku s 10% přísady
Řada 1 | 4193.5 | 3775
Zdroj: vlastní

## Slide 15
DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 16: Doplňující dotazy
Od vedoucího práce
Doporučil by jste využití biouhle ve stavebnictví pro malty a betony?
ANO, DOPORUČIL
ekonomické aspekty
využití odpadu
pozitivní změny fyzikálních vlastností

## Slide 17: Doplňující dotazy
Od oponenta práce
Jaké specifické aplikace by připadaly v úvahu při použití směsí obsahujících biouhel (pasty / malty / betony)?
Do 10% obsahu biouhle
Konstrukční beton - základy
                - Sloupy, stěny, průvlaky
                - Stropy
NUTNOST DALŠÍHO VÝZKUMU!
Nad 10% obsahu biouhle
Výplňové konstrukce – Lehčené zdivo, podlahy
Spádové vrstvy plochých střech
Lehčené omítky a malty