## Slide 1: Problematika určení násobnosti tlakové licí formy s ohledem na limitující faktor plynoucí z kritické délky vtokového kanálu
Autor: David Pešta
Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, PhD.
Oponent práce: Ing. Pavel Jiřinec
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Ústav technicko - technologický

## Slide 2: OBsah
Cíl práce
Teoreticko – metodolická část
Metodika práce
Aplikační část
Výsledky
Závěr

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je určení násobnosti forem s ohledem na délku proudu taveniny ve vtokových kanálech, správného rozložení tvarových dutin formy a zaformování odlitků pro konkrétní druh tlakového odlitku.

## Slide 4: Teoreticko-metodolická část
Tlakové lití – výhody x nevýhody
Licí stroje - s teplou licí komorou a se studenou licí komorou
Kovy používané v technologii tlakového lití
Licí formy

## Slide 5: Metodika práce
Spočítání parametrů vtokových soustav – 3 různé návrhy
3D modely vtokových soustav s odlitky – Autodesk Inventor 2018
Simulace odlévání jednotlivých návrhů vtokových soustav – NovaFlow&Solid
Měření teplot v měřících místech a jejich následné vyhodnocení

## Slide 6: Aplikační část
Zkušební odlitek – materiál AlSi12Cu(Fe)
Hustota slitiny - 2650 kg.m-3
Hmotnost odlitku - 0,067 kg
Objem odlitku - 0,000024881 m3

## Slide 7: Model vtokové soustavy

## Slide 8: Rozměry navrhovaných vtokových soustav
Modely |  | plocha Sk [mm^2] | šířka CB [mm] | výška CT [mm]
M1 | vedlejší kanál | 400 | 29,36 | 15,94
 | hlavní kanál | 754,72 | 51,62 | 15,94
M2 | vedlejší kanál | 360 | 26,84 | 15,94
 | hlavní kanál | 679,25 | 46,88 | 15,94
M3 | vedlejší kanál | 320 | 24,35 | 15,94
 | hlavní kanál | 603,77 | 42,15 | 15,94

## Slide 9: výsledky
Chart: M1
| 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 2.3E-2 | 9.1999999999999998E-2 | 0.18099999999999999 | 0.27900000000000003 | 0.375 | 0.505 | 0.65800000000000003 | 0.81100000000000005 | 0.96399999999999997 | 1.117 | 1.3460000000000001 | 1.575 | 1.8049999999999999 | 2.11 | 2.4929999999999999 | 3.028 | 3.7160000000000002 | 4.633 | 6.2380000000000004 | 9.6020000000000003 | 19.855
T - ls1 | 689.92 | 690.455 | 690.835 | 690.51 | 690.065 | 693.29 | 693.44 | 694.245 | 694.805 | 694.19 | 694.15 | 695.535 | 696.09 | 696.05 | 696.02 | 694.19 | 683.49 | 665.985 | 647.96 | 625.67 | 604.53 | 590.415 | 586.77 | 583.91 | 578.76 | 573.145 | 567.47 | 560.515 | 556.42 | 555.23 | 553.015 | 547.66 | 492.135 | 416.23 | 338.005
T - ls2 | 684.595 | 688.905 | 690.06 | 689.445 | 689.495 | 691.385 | 692.63 | 692.425 | 692.15 | 690.715 | 691.39 | 692.22 | 692.15 | 690.03 | 678.62 | 660.74 | 643.25 | 621.295 | 600.885 | 589.13 | 585.98 | 582.945 | 576.89 | 571.535 | 565.955 | 559.37 | 556.23 | 554.72 | 552.29 | 544.06 | 468.33 | 390.135 | 317.13
T - ls3 | 660.725 | 673.305 | 682.76 | 684.725 | 687.495 | 686.795 | 685.685 | 685.415 | 687.15 | 687.495 | 687.09 | 683.24 | 670.77 | 652.84 | 634.865 | 613.325 | 595.33 | 587.775 | 584.965 | 581.37 | 575.665 | 569.66 | 563.64 | 557.975 | 555.965 | 554.275 | 550.58 | 541.605 | 454.27 | 381.94 | 307.07
T - ls4 | 662.155 | 670.125 | 670.715 | 671 | 672.03 | 670.43 | 667.255 | 668.71 | 660.37 | 650.825 | 635.245 | 619.87 | 602.38 | 588.97 | 585.18 | 582.035 | 557.525 | 547.035 | 541.345 | 532.3 | 478.615 | 452.615 | 415.655 | 394.635 | 370.985 | 338.11 | 302.195 | 260.26
1) Posouzení změny teploty

## Slide 10
Chart: M2
| 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 0.11600000000000001 | 0.21199999999999999 | 0.33500000000000002 | 0.45500000000000002 | 0.61899999999999999 | 0.84099999999999997 | 0.98099999999999998 | 1.1140000000000001 | 1.3340000000000001 | 1.556 | 1.8149999999999999 | 2.1160000000000001 | 2.4460000000000002 | 3.105 | 3.4340000000000002 | 4.093 | 5.0810000000000004 | 6.3979999999999997 | 10.021000000000001 | 21.547999999999998
T - ls1 | 689.925 | 691.785 | 692.58 | 693.305 | 693.955 | 694.34 | 694.38 | 695.37 | 695.37 | 696.26 | 696.565 | 696.74 | 696.75 | 696.635 | 696.565 | 692.285 | 679.41 | 657.175 | 636.875 | 612.725 | 590.655 | 586.92 | 583.805 | 579.735 | 574.92 | 568.575 | 561.25 | 556.35 | 554.61 | 553.69 | 551.475 | 547.065 | 535.91 | 429.125 | 351.145
T - ls2 | 680.065 | 685.925 | 688.37 | 689.85 | 690.67 | 691.505 | 691.79 | 691.9 | 692.695 | 693.44 | 694.085 | 694.615 | 694.625 | 694.58 | 689.92 | 677.14 | 655.415 | 634.78 | 610.09 | 589.76 | 586.53 | 583.01 | 579.235 | 573.845 | 567.61 | 559.715 | 556.1 | 554.39 | 553.26 | 550.9 | 545.79 | 529.89 | 407.93 | 329.105
T - ls3 | 675.735 | 680.11 | 683.525 | 685.295 | 685.69 | 686.065 | 685.58 | 687.8 | 690.235 | 690.78 | 690.85 | 686.085 | 672.42 | 651.56 | 630.04 | 607.665 | 588.51 | 586.18 | 582.625 | 578.435 | 573.155 | 566.735 | 559.24 | 556 | 554.11 | 553.01 | 550.345 | 543.875 | 523.995 | 403.645 | 326.7
T - ls4 | 666.05 | 666.275 | 670.19 | 671.67 | 674.155 | 675.94 | 676.255 | 675.81 | 669.595 | 656.3 | 636.29 | 615.965 | 596.67 | 586.7 | 583.575 | 580.175 | 574.865 | 569.575 | 562.38 | 556.275 | 554.215 | 550.705 | 549.95 | 541.81 | 517.63 | 428.26 | 367.37 | 308.34
Chart: M3
| 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 0.10299999999999999 | 0.221 | 0.35 | 0.47499999999999998 | 0.64600000000000002 | 0.754 | 1.0249999999999999 | 1.196 | 1.395 | 1.627 | 1.8979999999999999 | 2.214 | 2.903 | 3.2469999999999999 | 3.9369999999999998 | 4.6260000000000003 | 5.66 | 7.0380000000000003 | 10.827999999999999 | 23.291
T - ls1 | 689.415 | 692.535 | 693.465 | 694.085 | 694.94 | 695.39 | 695.79 | 696.065 | 695.82 | 696.4 | 696.935 | 697.155 | 697.075 | 696.965 | 696.93 | 693.965 | 680.19 | 660.095 | 639.935 | 615.85 | 603.435 | 587.495 | 584.86 | 581.225 | 576.24 | 570.275 | 563.19 | 555.855 | 555.075 | 553.425 | 551.285 | 546.88 | 536.915 | 431.275 | 351.755
T - ls2 | 684.47 | 687.54 | 689.245 | 690.97 | 691.89 | 692.655 | 693.16 | 693.36 | 693.425 | 693.41 | 694.11 | 694.83 | 694.755 | 694.84 | 691.385 | 677.16 | 656.945 | 637.27 | 613.17 | 600.935 | 587.015 | 584.21 | 580.525 | 575.395 | 569.47 | 562.11 | 555.66 | 554.645 | 552.545 | 550.425 | 544.965 | 528.865 | 408.185 | 329.035
T - ls3 | 675.665 | 681.54 | 682.85 | 685.375 | 686.495 | 686.505 | 686.895 | 688.49 | 689.29 | 690.39 | 690.59 | 690.435 | 686.775 | 671.955 | 652.47 | 631.655 | 608.725 | 597.425 | 586.335 | 583.695 | 579.605 | 574.33 | 567.775 | 560.18 | 555.245 | 554.38 | 552.255 | 549.655 | 543.96 | 522.335 | 403.79 | 325.995
T - ls4 | 667.44 | 662.645 | 663.16 | 666.44 | 669.89 | 673.065 | 673.15 | 672.5 | 668.48 | 654.05 | 636.12 | 616.605 | 596.91 | 589.16 | 584.385 | 580.84 | 575.805 | 569.12 | 557.6 | 554.06 | 549.825 | 546.305 | 539.82 | 503.24 | 433.92 | 397.575 | 351.66 | 299.01

## Slide 11
Rozsah teplot podle středních délek proudu taveniny |  |  |  |  | 
Model | Teplota [°C] | Střední délka proudu taveniny ls |  |  | 
 |  | ls1 | ls2 | ls3 | ls4
M1 | Tmin | 689,92 | 684,595 | 663,725 | 662,155
 | Tmax | 696,09 | 692,22 | 687,495 | 667,255
M2 | Tmin | 689,925 | 680,065 | 675,735 | 666,05
 | Tmax | 696,75 | 694,625 | 690,78 | 676,255
M3 | Tmin | 689,415 | 684,47 | 675,665 | 662,645
 | Tmax | 697,155 | 694,84 | 690,59 | 673,15
2) Hraniční teploty po dobu plnění formy
Udržování teploty ve vtokové soustavě |  | 
model |  | teplota [°C]
M1 | ls1 - ls4 | 27,765
 | ls1 - ls4 | 28,835
M2 | ls1 - ls4 | 23,875
 | ls1 - ls4 | 20,495
M3 | ls1 - ls4 | 26,77
 | ls1 - ls4 | 24,005

## Slide 12
3) Posouzení změny podílu ztuhnutí
Chart: M1
| 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 0.10299999999999999 | 0.221 | 0.35 | 0.47499999999999998 | 0.64600000000000002 | 0.754 | 1.0249999999999999 | 1.196 | 1.395 | 1.627 | 1.8979999999999999 | 2.214 | 2.903 | 3.2469999999999999 | 3.9369999999999998 | 4.6260000000000003 | 5.66 | 7.0380000000000003 | 10.827999999999999 | 23.291
S - ls1 | 1.775 | 4.38 | 7.875 | 12.01 | 16.315 | 21.335 | 28.58 | 32.26 | 39.98 | 48.79 | 61.605 | 85.935 | 100 | 100
S - ls2 | 2.085 | 4.92 | 8.425 | 12.32 | 17.26 | 21.905 | 29.545 | 33.47 | 41.825 | 51.745 | 66.88 | 93.385 | 100 | 100
S - ls3 | 2.595 | 5.5 | 9.025 | 13.3 | 17.73 | 22.46 | 30.355 | 33.405 | 43.73 | 52.97 | 69.655 | 100 | 100 | 100
S - ls4 | 0.26 | 3.6 | 6.765 | 10.6 | 15.765 | 22.51 | 28.79 | 41.05 | 46.57 | 62.645 | 73.76 | 84.795 | 100 | 100 | 100
Čas [s] | Ztuhnutí taveniny [%] |  |  | 
 | 1.A/B | 2.A/B | 3.A/B | 4.A/B
0,754 | 0 | 0 | 0 | 0,26
1,025 | 1,775 | 2,085 | 2,595 | 3,6
1,196 | 4,38 | 4,92 | 5,5 | 6,765
1,395 | 7,875 | 8,425 | 9,025 | 10,6
1,627 | 12,01 | 12,32 | 13,3 | 15,765
1,898 | 16,315 | 17,26 | 17,73 | 22,51
2,214 | 21,335 | 21,905 | 22,46 | 28,79
2,903 | 28,58 | 29,545 | 30,355 | 41,05
3,247 | 32,26 | 33,47 | 33,405 | 46,57
3,937 | 39,98 | 41,825 | 43,73 | 57,645
4,626 | 48,79 | 51,745 | 52,97 | 73,76
5,66 | 61,605 | 66,88 | 69,655 | 84,795
7,038 | 85,935 | 93,385 | 100 | 100
10,828 | 100 | 100 | 100 | 100
Chart: M2
| 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 0.11600000000000001 | 0.21199999999999999 | 0.33500000000000002 | 0.45500000000000002 | 0.61899999999999999 | 0.84099999999999997 | 0.98099999999999998 | 1.1140000000000001 | 1.3340000000000001 | 1.556 | 1.8149999999999999 | 2.1160000000000001 | 2.4460000000000002 | 3.105 | 3.4340000000000002 | 4.093 | 5.0810000000000004 | 6.3979999999999997 | 10.021000000000001 | 21.547999999999998
S - ls1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.29 | 5.285 | 8.685 | 12.965 | 17.48 | 22.12 | 26.67 | 34.405 | 38.57 | 47.025 | 61.655 | 85.42 | 100 | 100
S - ls2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 2.605 | 5.425 | 9.305 | 13.47 | 18.075 | 22.89 | 27.01 | 35.13 | 39.435 | 49.04 | 65.27 | 91.37 | 100 | 100
S - ls3 | 0 | 0.525 | 2.605 | 5.425 | 9.305 | 13.47 | 18.075 | 22.89 | 27.01 | 35.13 | 39.435 | 49.04 | 65.27 | 91.37 | 100 | 100
S - ls4 | 0.06 | 2.515 | 5.22 | 8.355 | 12.575 | 16.69 | 21.26 | 29.075 | 37.185 | 49.75 | 57.08 | 73 | 97.94 | 100 | 100 | 100
Čas [s] | Ztuhnutí taveniny [%] |  |  | 
 | 1.A/B | 2.A/B | 3.A/B | 4.A/B
0,619 | 0 | 0 | 0 | 0,06
0,841 | 0,24 | 0,525 | 0,525 | 2,515
0,981 | 2,29 | 2,605 | 2,605 | 5,22
1,114 | 5,285 | 5,425 | 5,425 | 8,355
1,334 | 8,685 | 9,305 | 9,305 | 12,575
1,556 | 12,965 | 13,47 | 13,47 | 16,69
1,815 | 17,48 | 18,075 | 18,075 | 21,26
2,116 | 22,12 | 22,89 | 22,89 | 29,075
2,446 | 26,67 | 27,01 | 27,01 | 37,185
3,105 | 34,405 | 35,13 | 35,13 | 49,75
3,434 | 38,57 | 39,435 | 39,435 | 57,08
4,093 | 47,025 | 49,04 | 49,04 | 73
5,081 | 61,655 | 65,27 | 65,27 | 97,94
6,398 | 85,42 | 91,37 | 91,37 | 100
10,021 | 100 | 100 | 100 | 100

## Slide 13
Chart: M3
| 5.0000000000000001E-3 | 6.0000000000000001E-3 | 7.0000000000000001E-3 | 8.0000000000000002E-3 | 8.9999999999999993E-3 | 0.01 | 1.0999999999999999E-2 | 1.2E-2 | 1.2999999999999999E-2 | 1.4E-2 | 1.4999999999999999E-2 | 1.6E-2 | 1.7000000000000001E-2 | 1.7999999999999999E-2 | 2.7E-2 | 0.10100000000000001 | 0.216 | 0.29299999999999998 | 0.39700000000000002 | 0.54 | 0.73399999999999999 | 0.85599999999999998 | 0.998 | 1.1639999999999999 | 1.5840000000000001 | 1.847 | 2.1549999999999998 | 2.4900000000000002 | 2.8260000000000001 | 3.161 | 3.8319999999999999 | 4.8380000000000001 | 6.18 | 9.5340000000000007 | 20.937000000000001
S - ls1 | 0.035 | 1.615 | 4.26 | 7.575 | 16.16 | 20.715 | 25.555 | 29.965 | 34.52 | 39.285 | 49.635 | 67.06 | 93.405 | 100 | 100
S - ls2 | 0.155 | 1.83 | 4.555 | 8.1 | 16.665 | 21.435 | 26.105 | 30.54 | 35.38 | 40.255 | 51.24 | 69.815 | 100 | 100 | 100
S - ls3 | 0.28 | 2.335 | 5.16 | 8.68 | 17.345 | 22.06 | 26.72 | 31.695 | 36.45 | 43.03 | 53.425 | 72.585 | 100 | 100 | 100
S - ls4 | 0.09 | 1.19 | 3.555 | 6.44 | 10.22 | 20.525 | 29.715 | 35.44 | 43.19 | 50.995 | 59.09 | 72.865 | 86.22 | 100 | 100 | 100
Čas [s] | Ztuhnutí taveniny [%] |  |  | 
 | 1.A/B | 2.A/B | 3.A/B | 4.A/B
0,54 | 0 | 0 | 0 | 0,09
0,734 | 0,35 | 0,155 | 0,28 | 1,19
0,856 | 1,615 | 1,83 | 2,335 | 3,555
0,998 | 4,26 | 4,555 | 5,16 | 6,44
1,164 | 7,575 | 8,1 | 8,68 | 10,22
1,584 | 16,16 | 16,665 | 17,345 | 20,525
1,847 | 20,715 | 21,435 | 22,06 | 29,715
2,155 | 25,555 | 26,105 | 26,72 | 35,44
2,49 | 29,965 | 30,54 | 31,695 | 43,19
2,826 | 34,52 | 35,38 | 36,45 | 50,995
3,161 | 39,285 | 40,255 | 43,03 | 59,09
3,832 | 49,635 | 51,24 | 53,425 | 72,865
4,838 | 67,06 | 69,815 | 72,585 | 86,22
6,18 | 93,405 | 100 | 100 | 100
9,534 | 100 | 100 | 100 | 100

## Slide 14: závěr
Tavenina po dobu plnění formy dosahuje dostatečnou teplotu ke správnému vyplnění formy u všech 3 modelů
Nejrychleji tavenina ztuhne u modelu 3 v čase 9,534 s, u modelu 2 ztuhne tavenina v čase 10,021 s a u modelu 3 za 10,828 s.
Nejdůležitější faktor při vyhovující kritické délce vtokových kanálů je udržení teploty po dobu plnění formy. U modelu 2 je teplota mezi měřícími místy 1. A/B a 4. A/B je 23,875 °C, resp. 20,495 °C. => 2. model je nejvhodnější

## Slide 15: Děkuji za pozornost