## Slide 1: Vliv technologických parametrů na kvalitu povrchu obrobku
Autor práce: Michal Šolc
Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, Ph.D.
Oponent práce: doc. Ing. Ján Kmec, CSc.
Vysoká škola technická a ekonomická
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
uplatnění nasbíraných teoretických znalostí
rozšíření vědomostí v daném problému
osobní zájem
MICHAL ŠOLC

## Slide 3: Cíl práce
popsat technologii soustružení, nástroje, řezné materiály řezné parametry
popsat drsnost povrchu, jakým způsobem se měří
popsat vliv jednotlivých řezných parametrů na drsnost obráběné plochy
provést experiment se změnami technologických parametrů
vyhodnocení výsledků
MICHAL ŠOLC

## Slide 4: Výzkumný problém
Nalezení optimálních technologických parametrů:
  materiál obrobku 11 523
  materiál řezné destičky SK
  rozhodující faktor drsnost povrchu obrobku Ra
MICHAL ŠOLC

## Slide 5: Metodika práce
Literární rešerše:
  výpočet optimálních řezných podmínek
  drsnost povrchu dle strojnických tabulek
Pozorování (experiment):
  zjištění nejvhodnějších technologických paramentů
Srovnávání
  porovnání výsledů experimentu
MICHAL ŠOLC

## Slide 6: Diskuze výsledků – sada A
Chart: Tříska 0.5 mm
| 150.0 | 200.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0
Ra | 2.13 | 2.031 | 2.01 | 2.091 | 2.237
MICHAL ŠOLC

## Slide 7: Diskuze výsledků – sada B
Chart: Tříska 1 mm
| 150.0 | 200.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0
Ra | 0.457 | 0.442 | 0.764 | 0.66 | 0.862
MICHAL ŠOLC

## Slide 8: Diskuze výsledků – sada C
Chart: Tříska 1,5 mm
| 150.0 | 200.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0
Ra | 0.691 | 0.643 | 0.536 | 0.679 | 0.479
MICHAL ŠOLC

## Slide 9: Diskuze výsledků
Chart: Výsledky experimentu
| 150.0 | 200.0 | 400.0 | 600.0 | 800.0
A | 2.13 | 2.031 | 2.01 | 2.091 | 2.237
B | 0.457 | 0.442 | 0.764 | 0.66 | 0.862
C | 0.691 | 0.643 | 0.536 | 0.679 | 0.479
MICHAL ŠOLC

## Slide 10: Diskuze výsledků
Chart: Řezný posuv
| 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.18
Ra | 1.286 | 0.537 | 0.483 | 0.787
MICHAL ŠOLC

## Slide 11: Závěr
tříska p = 1 mm
řezná rychlost vc = 200 m/min
řezný posuv f = 0,12 mm/ot
MICHAL ŠOLC

## Slide 12: Děkuji Vám za pozornost
MICHAL ŠOLC