## Slide 1: Determinace vlivu průřezu odvzdušňovacích kanálků na zachytávaní vzduchu v objemu tlakově litého odlitku
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ján Majerník, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Tereza Širhalová
Rostislav Babor
2022/2023

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Tlakově litý odlitek

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je determinace vlivu průřezu odvzdušňovacích kanálku na zachytávaní vzduchu v objemu tlakově litého odlitku. Na konkrétním typu odlitku litého pod tlakem a k němu přislouchající vtokové soustavě navrhnou konstrukční úpravy týkající se změny průřezu odvzdušňovacích kanálků v souladu s normou ČSN 22 8601. Pro tyto úpravy provést numerické simulace s cílem zhodnocení zachytávání vzduchu v objemu odlitku. Sekundárně bude vyhodnocována i změna procesních parametrů, jako přetlak v dutině formy a možné lokální přehřátí líce formy v oblasti kolem přetoků.

## Slide 4: Struktura práce
Teoretická část
- teorie tlakového lití
metodika návrhu vtokových soustav
konstrukce forem pro lití kovů pod tlakem
Aplikační část
určení průřezu odvzdušňovacích kanálků
numerická simulace
vyhodnocení simulací
Stroj se studenou komorou

## Slide 5: Technologické parametry simulace
Slitina hliníku: EN AC 47100
Teplota formy: 200 °C
Teplota taveniny: 708 °C
Doba dávkování: 5 s
Dotlak: 25 MPa
Objem kovu: 564,3 cm3
Hmotnost odlitku: 0,136 kg
Zvolený odlitek

## Slide 6: Model odvzdušňovacího kanálku
Šířka: 10 mm
Výška: 0,1; 0,15; 0,2 mm
Vtoková soustava
Přetok

## Slide 7: Zachycení vzduchu v odlitu
Umístění měřících bodů
Důvod umístění bodů
Znázorněné měřící body

## Slide 8: Simulace na zachycení vzduchu
Výška odvzdušňovacího kanálku: 0,1 mm
Šířka odvzdušňovacího kanálku: 10 mm
Vzduch v odlitku
Naměřené hodnoty

## Slide 9: Porovnání zaplnění vzduchu
Porovnání hodnot

## Slide 10: Tlak vzduchu v odlitku
Průměrný tlak vzduchu v odlitku
- výška kanálku 0,1 mm: 8 bar
- výška kanálku 0,15 mm: 5,5 bar
- výška kanálku 0,2 mm: 4,3 bar
Tlak vzduchu v odlitku

## Slide 11
Simulace odlitku

## Slide 12: Zhodnocení výsledků
Teoretická část: teorie tlakového lití, metodika návrhu vtokových soustav, konstrukce forem
Aplikační část: zvolení odlitku, určení průřezu kanálku z normy, numerické simulace, vyhodnocení simulací
Výstupy práce: chování vzduchů na základě změny výšky odvzdušňovacích kanálků

## Slide 13: Děkuji za Vaši pozornost

## Slide 14: Otázky vedoucího práce
Jaká nebezpečí vyplývají z přílišného zvětšování průřezu odvzdušňovacích kanálků zvyšováním jejich výšky?

## Slide 15: Otázky oponenta práce
Existují ještě nějaké typy odvzdušňovacích systémů?
Ze simulací nejlépe vyšla varianta nejvyšší výšky odvzdušňovacího kanálku. Jaké má tato varianta naopak nevýhody?