## Slide 1: Vliv konstrukce spojovacího kanálku přetokových jamek na vybrané procesní parametry licího cyklu
  Autor práce: Martin Hron
  Vedoucí práce: Ing. Ján Majerník, PhD.
  2022/2023

## Slide 2: Cíl práce
Zkoumání a popsání vlivu konstrukčních změn spojovacího kanálku
Definice:
  měněných konstrukčních parametrů
  posuzovaných parametrů licího cyklu
Vybraná metoda:
  lití kovů pod tlakem

## Slide 3: Lití kovů pod tlakem
Slévárenská technologie
Vysoká rychlost a tlak
  píst
Odlévání složitých odlitků
Obr. 1
Zdroj: vlastní

## Slide 4: Upravované konstrukční parametry
h
Obr. 2
Zdroj: [1]
Volba jednotné vtokové soustavy
Proměnné rozměry spojovacího kanálku:
  výška spojovacího kanálku „h“ → plocha průřezu „S“
Využití programu Inventor
h

## Slide 5: Upravované konstrukční parametry
Norma ČSN 22 8601
Obr. 3
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Sledované procesní parametry
Obr. 4
Zdroj: vlastní
Využití programu Magmasoft 5.5.1
Zachycení plynů v objemu odlitku:
  Měřící bod: 2 mm za jádrem a 2 mm do odlitku

## Slide 7
Obr. 5
Zdroj: vlastní

## Slide 8: Sledované parametry
Hydrostatický tlak v tavenině:
  MBT_O
  Růst tlaku → nebezpečí pootevření formy
Teploty líce formy:
  MBT_POF
  MBT_PEF
  Růst teplot → degradace materiálu formy
Obr. 6
Zdroj: vlastní

## Slide 9: Hodnoty zachycení plynů v objemu odlitku
Menší výška kanálku → snížená schopnost odvodu plynů→ vyšší hodnota zachycení plynů v objemu odlitku
Obr. 7
Zdroj: vlastní
Chart: 
| h1 = 1,50 mm | h2 = 1,25 mm | h3 = 1,00 mm | h4 = 0,75 mm | h5 = 0,60 mm
Průměrná naměřená hodnota zachycení plynů v objemu odlitku | 1.687 | 1.9701 | 2.0452 | 2.1239 | 2.2023

## Slide 10: Hodnoty měření tlaku v tavenině
Chart: 
| h1 = 1,50 mm | h2 = 1,25 mm | h3 = 1,00 mm | h4 = 0,75 mm | h5 = 0,60 mm
Měřený tlak [MPa] V odlitku – MBT_O | 6.32 | 6.45 | 6.54 | 6.78 | 9.2
Měřený tlak [MPa] V oblasti vtokového zářezu | 2.82 | 3.64 | 4.85 | 5.08 | 7.06
Měřený tlak [MPa] Maximální v měřených místech | 9.07 | 9.14 | 11.09 | 12.13 | 17.79
Menší výška kanálku → vyšší hodnota hydrostatického tlaku
Obr. 8
Zdroj: vlastní

## Slide 11: Hodnoty teploty líce formy
Obr. 9
Zdroj: vlastní
Zjištěn vliv výšky kanálku na teplotu formy
Výška kanálku „h3“ → nejvhodnější poměr zkoumaných hodnot
Chart: 
| h1 = 1,50 mm | h2 = 1,25 mm | h3 = 1,00 mm | h4 = 0,75 mm | h5 = 0,60 mm
Průměrná hodnota v měřeném bodě MBT_POF | 157.75 | 157.3 | 157.95 | 159.75 | 158.725
Průměrná hodnota v měřeném bodě MBT_PEF | 177.6 | 170.9 | 167.825 | 168.775 | 168.625

## Slide 12
Simulace plnění formy taveninou
Simulace vyplnění formy dutiny taveninou při hodnotě 100%
Obr. 10
Zdroj: vlastní
190°C
h5 = 0,60 mm
h3 = 1,00 mm
h5 = 1,50 mm
150°C
200°C
175°C
165°C
157°C

## Slide 13
Návrhy opatření
Nejvhodnější poměr zkoumaných hodnot → průřez kanálku s výškou h3 a zvýšit počet kanálků
  Možné dosáhnout ideálního poměru průřezu kanálku a jejich počtu
Zkoumání dalších vtokových soustav

## Slide 14
Závěr
Důležité informace k teorii
Zjištěn a popsán vliv změny konstrukce na různé parametry
  Nižší průřez spojovacího kanálku → horší odvod plynů
Zjištěn ideální poměr měřených hodnot u specifické výšky spojovacího kanálku

## Slide 15
  Martin Hron – 2023
  Děkuji za pozornost

## Slide 16
Dotazy
„Platily by stejné výsledky a návrhy opatření i v případě jiného tvaru odlitku?“
  Výsledky všeobecně platí pro všechny odlitky
  Větší průřez spojovacího kanálku → lepší odvod plynů z dutiny formy
  Pro lepší výsledné hodnoty u volených odlitků → experimentální metoda obdobným způsobem

## Slide 17: Zdroje
[1] MAJERNÍK, Ján. PROBLEMATIKA NÁVRHU VTOKOVÝCH SOUSTAV PERMANENTNÍCH FOREM PRO LITÍ KOVŮ POD TLAKEM. 1. Stalowa Wola: Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o., 2019, , s. 94.