## Slide 1
Technologické porovnání pevnosti vlnité lepenky dle gramáže papíru
Autor bakalářské práce: Martin Chyňava
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marcel Beňo, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. David Schwarz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav Technicko – technologický

## Slide 2: Cíl práce
Cílem práce je optimalizovat porovnání pevnosti krabic stejného rozměru dle gramáže papíru použitého k výrobě vlnité lepenky. Data budou získána na profesionálním měřícím lisovacím stroji, podrobená analýze na základě, které budou vyvozeny závěry a návrhy opatření pro výrobu.

## Slide 3: Teorie
Vlnitá lepenka
Postup výroby vlnité lepenky
Typy vlnitých lepenek a typy vln
Výrobní výsekové metody
Měřené parametry vlnité lepenky
Měření na lisu BCT

## Slide 4: Použité papíry pro výrobu vlnité lepenky
Testliner 3 -100% recyklátu
-velmi často bílé provedení
KraftTop Liner -30 % (+/- 5%) Nebělená borovicová dužina
-70 % (+/- 5%) Recyklované vlákno
-vnější vrstva (krycí vrstva)
Fluting WB -100% recyklátu
-vnitřní vrstva (vlna)

## Slide 5: Výrobní postup vlnité lepenky
Skladování a doprava rolí papíru
Zavedení do stroje
Výroba jednotlivých vrstev
Slepení do celku
Sušení
Řezání
Stohování

## Slide 6: Aplikační část - Návrh konstrukce testované krabice
Jednobodový typ krabice

## Slide 7: Aplikační část - Laboratorní zkoušky
Podmínky pro správně testy:
Teplota 23 °C (+/- 1) a vlhkost 50 % (+/- 1%)
Zkoušky:
Měření plošné hmotnosti
Měření tloušťky
Stanovení pevnosti v tlaku ECT
Zkouška zborcení BCT

## Slide 8: Aplikační část - Měření plošné hmotnosti

## Slide 9: Aplikační část - Měření tloušťky
Využití připravených vzorků po měření plošné hmotnosti

## Slide 10: Aplikační část - Stanovení pevnosti v tlaku ECT

## Slide 11: Aplikační část - Zkouška zborcení BCT
ECT - pevnost v tlaku (kN/m)
BCT - odolnost zborcení (N) 1 kg = 10 N
U - obvod obalu (mm)
d - tloušťka vlnité lepenky (mm)
Chart: Silová data BCT
| B_14T3T3 | B 31 BB | B 33 HH | B 35 BH | B 37 HH
BCT vypočtené [N] | 1348.11 | 1049.6 | 960.8 | 1257.3 | 1534.5
BCT naměřené [N] | 1987.6 | 1319.7 | 1175.06 | 1592.3 | 3009.13

## Slide 12
Děkuji za pozornost

## Slide 13: Vznesené dotazy
• Lze na základě získaných poznatků posoudit, zda již používané kontrolní mechanismy jsou dostačující?

## Slide 14: Vznesené dotazy
• Jaké další materiálové testy by mohly podpořit popisovanou problematiku, lze využit i školní laboratorní zařízení?

## Slide 15: Vznesené dotazy
• Jsou získané technické poznatky přenositelné i na ostatní druhy vlnité lepenky, jsou limitní faktory testování?