## Slide 1: Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Autor: Lukáš Merhout Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D. České Budějovice 17.05.2023
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 2
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Cíl bakalářské práce
Stěžejním cílem bakalářské práce je komparativně vyhodnocovat a analyzovat závislost hloubky řezu, řezné rychlosti a otáček vřeten při soustružení kovového materiálu a závislost měrné řezné síly, točivého momentu a rychlosti úběru v případě metody frézování, a to s ohledem na drsnost povrchu Ra, Ry, Rmax.
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu

## Slide 3
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Metodika práce
Teoretická část – sběr dat
Aplikační část – experimentální výzkum
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu

## Slide 4
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Jihostroj Velešín a.s
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Budova Jihostroje Velešín
Stroje které se zde nachází

## Slide 5
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zkoumaní vzorků
Zkoumáme 5 vzorků pro frézování
  Každý vzorek má jiné řezné podmínky
  Rozměr: 20 x 10 x 40 mm
  Materiál: 11 500
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu

## Slide 6
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zkoumaní vzorků
Zkoumání 6 vzorků pro soustružení
  Každý vzorek má jiné řezné podmínky
  Rozměr: 20 x 40 mm
  Materiál: 11 500
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu

## Slide 7
Používáme dva druhy nástrojů
  Nástroj z RO (HSS, ocel třídy 19)
  Nástroj z SK ( označen dle normy ČSN (ISO) 18 503
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Použité nástroje
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu

## Slide 8
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Prováděné zkoušky
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Zkoušky povedené
  Vizuální zkouška
  Dotyková zkouška
  Zkouška materiálu na odlišné ŘP
  Zkouška nástrojů a jejich reakce na ŘP
  Analýza
  Analýza třísky (dle její barvy a toho jak vizuálně vypadá)
  Změření drsnosti povrchu materiálu (Surftest SV-2100).

## Slide 9
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Výsledky

## Slide 10
Koroze na vzorku pro soustružení(vzorek č. 6)
Ostatní vzorky jak pro soustružení tak pro frézování vyhovují.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vizuální zkouška
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Výsledky

## Slide 11
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu.
Vyhodnocujeme pouhým dotykem drsnost povrchu pro materiál 11 500.
U soustružených vzorků má nejlepší povrch dle dotyku vzorek č.4 a nejhorší povrch vzorek č.6
U frézovaných vzorků má nejlepší povrch dle dotyku vzorek č.4 a nejhorší povrch vzorek č.5
Dotyková zkouška
Výsledky

## Slide 12
Zkouška materiálu na odlišné ŘP
Pro každý vzorek volíme jiné ŘP
Pro Soustružení volíme ŘP
pro první vzorek ot.vřetene 900 ot·min-1, posuv 0.2 mm·min-1 a velikost třísky 1,5 mm.
pro druhý vzorek ot.vřetene 1200 ot·min-1, posuv 0,25 mm·min-1 a velikost třísky 1 mm.
pro třetí vzorek ot.vřetene 1400 ot·min-1, posuv 0,3 mm·min-1 a velikost třísky 1,5 mm.
pro čtvrtý vzorek ot.vřetene 1600 ot·min-1, posuv 0,1 mm·min-1 a velikost třísky 1 mm.
pro pátý vzorek jsou použity stejné podmínky jako pro čtvrtý vzorek ovšem nástroj je zde z SK
pro šestý vzorek ot..vřetene2000 ot·min-1, posuv 0,35 mm·min-1 a velikost třísky jsme si určili 2 mm. Nástroj z SK
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Výsledky pro Ra, Rmax a Ry

## Slide 13
Pro každý vzorek volíme jiné ŘP
Pro frézování volíme podmínky:
pro první vzorek máme ot.vřetene 1400 ot·min-1, posuv 900 mm·min-1 a velikost třísky 1 mm.
pro druhý vzorek máme ot.vřetene 710 ot·min-1, posuv 450 mm·min-1 a velikost třísky 1 mm.
pro třetí vzorek máme ot.vřetene 355 ot·min-1, posuv 224 mm·min-1 a velikost třísky 1,5 mm.
pro čtvrtý vzorek máme ot.vřetene 125 ot·min-1, posuv 112 mm·min-1 a velikost třísky 1,5 mm.
pro pátý vzorek máme ot.vřetene 63 ot·min-1, posuv 40 mm·min-1 a velikost třísky 2 mm.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zkouška materiálu na odlišné ŘP
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Výsledky pro Ra, Ry a Rmax

## Slide 14
Analyzujeme třísku za tří odlišných řezných podmínek
2x budeme analyzovat třísku pro soustružení a jednou pro frézování
Tuto analýzu provedeme u materiálu 11 500
Třísku analyzujeme dle barvy. Podle barvy třísky můžeme poznat zda není na nástroji nárustek nebo zda není otupený.
Analýza třísky
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Výsledky

## Slide 15
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Měření drsnosti povrchu
Měříme drsnost povrchu na přístoji Surftest SV-2100
Měříme parametry na Ra,Ry a Rmax
Pro každý vzorek máme tři měření
Pro měření byla použita norma ISO 1997
Výsledky

## Slide 16
Prozkoumali jsme jaké měli ŘP vliv na drsnost povrchu
Analyzovali jsem si třísku dle barvy
Lepších ŘP byl schopen nástroj z RO
Nápravná opatření:
  Otestovat stejné řezné podmínky pro jiné materiály. Mohlo by sloužit jako námět na další práci.
  Použít co nejlepší podmínky pro naše řezné nástroje z RO a SK
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Závěr

## Slide 17
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Třískové obrábění a jeho vliv na drsnost povrchu
Děkuji za pozornost