## Slide 1: Druhy používaných zinkových slitin, jejich aplikace a vhodnost užití
Autor bakalářské práce: Tomáš Račák
Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Ladislav Socha, MBA, Ph.D
Konzultant: Bc. David Gregor, DiS.
Oponent bakalářské práce: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D

## Slide 2: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je definovat všechny používané zinkové slitiny vhodné pro tlakové lití zinku. Určit oblasti výrobků, pro které je daná slitina vhodná či nevhodná, a proč. Co může např. způsobit nevhodná volba na daném výrobku, např. životnostní testy apod. Popsat, v čem se jednotlivé slitiny liší, jako např. chemické složení, forma zpracování, následné možnosti úprav a pokovení.

## Slide 3: Výzkumný problém
Porovnání odlitků
Zjištění mechanických a chemických vlastností

## Slide 4: Metodika práce
Analýzy dokumentů
Popis strojů
Výroba zkušebních vzorků
Provedení mechanických zkoušek
Ověření chemického složení
Odlitek BNO_ 4488
Odlitek BNO_4458

## Slide 5: Společnost Hettich ČR
Sídlo: Žďár nad Sázavou
Specializace: kování pro nábytek
Plány společnosti:
  Vývoje nových produktů
  Rozšíření obchodních aktivit
  Digitalizace
  Udržitelnost

## Slide 6: Vyhotovení vzorků pro mechanické zkoušení
Vyhotoveno z odlitků BN 04488 a BN 04458, materiálů ZN 0410 a ZN 0430
Drátová řezačka FANUC C600iA

## Slide 7: Provedení mechanických zkoušek
Zkouška tahem
Tahový zkušební stroj MTS – Exceed E43.104

## Slide 8: Výsledky mechanických vlastností odlitků
Porovnání BNO_4488 - ZP0410, ZP0430
Porovnání odlitku BNO_4458 a jakostí ZP0410, ZP0430

## Slide 9
Porovnání BNO_4458 - ZP0410 a BNO_4488 - ZP0410
Porovnání BNO_4458 -ZP0430 a BNO_4488 -ZP0430

## Slide 10: Příprava vzorku pro chemické zkoušení

## Slide 11: Analýza chemického složení : Optická emisní spektrometrie
Použité stroje:
  OES Q4 Tasman: pro 1. a 2. měření
  OES Q8 Magellan
OES Q4 Tasman
  OES Q8 Magellan

## Slide 12: Průměrné výsledky z měření 1 a 2
Výsledky stanovení chemického složení odlitků
Použit kalibrační standart SRM630

## Slide 13
Prvky přesahující normu

## Slide 14: Měření Magellan Corezinc

## Slide 15: Návrhy opatření
Spolupráce a Specifikace:
  Nutnost pečlivé spolupráce mezi zákazníkem a výrobcem.
  Přesné určení specifikací pro výrobu kvalitních a spolehlivých produktů.

## Slide 16: Závěr
Přesné srovnání dvou odlitků ve dvou jakostech
Nastavena metodika hodnocení mechanických vlastností
Zákazník určuje specifikace a požadavky na kvalitu výrobků
Spolupráce mezi zákazníkem a výrobcem je klíčová pro zajištění kvality a spolehlivosti.

## Slide 17: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta
Může autor uvést konkrétní návrhy opatření pro podmínky firmy Hettich ČR?
vysvětlete tvrzení: ”Toto jádro se vyrábí ze speciálního materiálu, jako například písková jádra” - Opravdu je možno použít tento typ jader v tlakovém lití?
Vysvětlete vady ”zálupy”
Opravdu můžeme vzorky v experimentální části označit jako ”mikrovzorky”?

## Slide 18: Děkuji za pozornost